Министерство образования и молодежной политики  Ставропольского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_______________ А.Н. Крячко

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Материаловедение

Ставрополь 2014

ОДОБРЕНА кафедрой машиностроения и металлообработки Протокол № 1 от 28.08.2014 г. Зав. кафедрой _______________ Н.А. Козидубов

Согласовано: Методист ____________ В.В. Пономаренко

Рекомендована научно-методическим советом государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь

Протокол № 1 от 29.08.2014 г.

Рабочая программа разработана на Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего  профессионального образования (далее – СПО) 150415 Сварочное производство базовой подготовки укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, направления подготовки 150400 Металлургия.

Организация - разработчик:   государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж»   г. Ставрополь

Разработчик:

Майер Л.М., преподаватель

Заключение эксперта ФГУ "ФИРО" – Андрейченко З.М. (сертификат СР № 011.0704  от 18.03.2011 г.)

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| условия реализации Рабочей программы учебной дисциплины | 19 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 22 24 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Материаловедение

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 150415 Сварочное производство базовой подготовки укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, направления подготовки 150400 Металлургия.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: является общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению подготовки:

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.

ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

б) профессиональных  компетенций (ПК) соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

1) Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

2) Разработка технологических процессов и проектирование изделий.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

3) Контроль качества сварочных работ.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.

4) Организация и планирование сварочного производства.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

–распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

–определять виды конструкционных материалов;

–выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

–проводить исследования и испытания материалов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

–закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов;

–основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

–классификацию и способы получения композиционных материалов;

–принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

–строение и свойства металлов, методы их исследования;

–классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Материаловедение

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 105 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 20 |
| практические занятия | 8 |
| контрольные работы (не предусмотрены) | - |
| курсовая работа (проект) (не предусмотрена) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 35 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрена) | - |
| –домашняя работа | 13 |
| –презентации | 9 |
| –опорные конспекты | 3 |
| –мини – проекты | 2 |
| – опорно - логическая схема | 4 |
| –опорно – логический конспект | 3 |
| – доклад | 1 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Закономерности формирования структуры материалов |  | 24 |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства материалов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Понятие о металловедении. Металлы и их свойства. Металловедение - наука, устанавливающая связь между свойствами, составом и строением металлических сплавов. Работы П.П.Аносова и Д.К.Чернова, положившие начало современному металловедению Основные свойства металлов: физические, химические. Их значение при выборе сплавов для изготовления механизмов, машин и строительных конструкций.. |  | 2 |
|  | 2. | Кристаллическое строение металлов. Испытания металлов, в промышленности. Пространственные кристаллические решетки чистых металлов. Кристаллизация чистого металла и критические точки превращений. Аллотропическое превращение в металлах. Кривые нагрева и охлаждения чистого железа. Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение монокристаллов. Аморфное состояние материалов. Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия; влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и сплавах; жидкие кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, строение и свойства. Испытание на растяжение, на твердость, на ударную вязкость. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Методы исследования строения металлов. 2.Методика измерения твердости по Роквеллу и Бринеллю. | 4 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 4 |  |
|  | Выполнение домашнего задания по теме 1.1. |  |  |
|  | Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: История развития металловедения в России – презентация. 2.Аллотропическое превращение в металлах – опорно-логический конспект. |  |  |
| Тема 1.2. Диаграммы состояния металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Понятие о сплавах. Классификация сплавов и основные определения. Типы сплавов: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение. Критические точки превращения в сплавах. Сплавы железа с углеродом. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. |  | 2 |
|  | 2. | Диаграммы состояния металлов и сплавов. Формирование структуры деформированных металлов и сплавов. Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру сталей. Упрощенная диаграмма состояния "железо-цементит", и ее анализ. Определение критических точек сплавов по диаграмме. Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. Пластическая деформация поликристаллических металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически деформированных металлов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1. Изучение диаграммы состояния Железо - углерод. | 2 |  |
|  | Практические занятия: 1. Определение твердости металла методом искровой пробы. | 2 |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Определение критических точек сплавов по диаграмм – опорно-логический конспект 2.Составить таблицу классификации механических испытаний –домашняя работа Кривые нагрева и охлаждения чистого железа – опорно-логическая схема | 4 |  |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении |  | 18 |  |
| Тема 2.1. Производство чугуна | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения о производстве чугуна. Понятие о чугуне. Основные химические элементы, входящие в состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. Исходные материалы для получения чугуна. Общие сведения о железных рудах, топливе, флюсах. Основные признаки металлургического процесса. Материалы для металлургического процесса. Схема устройства доменной печи. Краткая характеристика основных процессов, происходящих в доменной печи. Продукты доменного производства и их использование. Коэффициент использования полезного объема. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Пути технического прогресса и перспективы развития доменного производства – доклад. | 2 |  |
| Тема 2.2. Производство стали | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Способы получения стали. Понятие о сталях. Отличие стали от чугуна по химическому составу и свойствам. Краткая сравнительная характеристика современных способов производства стали: кислородно-конверторного, мартеновского, бессемеровского и в электропечах. Достоинства и недостатки каждого способа, и их технико-экономические показатели. Понятие кипящей, спокойной стали. Особенности свойств и применения этих сталей. Пути технического прогресса в перспективе развития производства стали. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Практические занятия: 1.Составить сравнительную характеристику современных способов производства стали. | 2 |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Конверторный способ получения стали – презентация. | 3 |  |
| Тема 2.3. Производство цветных металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Способы получения цветных металлов. Основные физические, химические, технологические свойства самых распространенных цветных металлов (медь, алюминий, титан, магний, никель). Назначение меди, алюминия, титана, никеля, магния. Продукты для получения цветных металлов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Изучение структуры и свойств меди. | 2 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Перспективы развития цветной металлургии – презентация. | 3 |  |
| Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств |  | 40 |  |
| Тема 3.1. Железоуглеродистые сплавы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения о сплавах железа и углерода. Свойства железа и углерода и их влияние на механические свойства сплавов и свариваемость. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Общие сведения о диаграммах. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Особенности термической обработки инструментальных сталей – опорный конспект. | 2 |  |
| Тема 3.2. Чугуны | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения о чугунах. Классификация чугунов. Маркировка чугунов. Область использования различных видов чугунов в производстве металлоконструкций, приборов и механизмов. Технологические особенности чугуна. Влияние различных примесей (кремний, марганец, сера, фосфор и т.д.) на свойства чугунов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Изучение структуры и свойств чугуна. | 2 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Влияние примесей на структуру и свойства чугуна. Влияние графитовых включений и структуры на механические свойства чугуна – мини проект. | 3 |  |
| Тема 3.3. Углеродистые стали | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Общие сведения об углеродистых сталях. Классификация сталей по химическому составу, способу раскисления, качеству, способу получения, микроструктуре, категории раскисления и применения. Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. |  | 2 |
|  | 2. | Углеродистые конструкционные стали. Иструментальные углеродистые стали. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества. Качественные и специальные стали, их маркировка по ГОСТу. Механические и технологические свойства, область применения в производстве металлоконструкций, приборов и машин. Инструментальные углеродистые стали, маркировка по ГОСТу, состав и область применения. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Изучение структуры и свойств углеродистых конструкционных сталей. 2. Изучение маркировки углеродистых сталей. | 4 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.3. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Автоматные углеродистые стали, состав и область применения, структурные составляющие железоуглеродистых сплавов – опорно-логический конспект | 2 |  |
| Тема 3.4. Легированные стали | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Общие сведения о легированных сталях. Классификация легированных сталей по химическому составу, качеству, способу получения и применения. Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства легированных сталей. |  | 2 |
|  | 2. | Легированные конструкционные и инструментальные стали. Легированные стали с особыми свойствами. Классификация легированных конструкционных сталей - качественные, высококачественные и особо-высококачественные и специальные стали, характеристика легированных сталей с особыми свойствами. Особенности термообработки быстрорежущей стали. Маркировка по ГОСТу, механические и технологические свойства, область применения в производстве металлоконструкций, приборов и машин. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Практические занятия: 1.Изучение структуры и свойств легированных сталей. 2. Изучение маркировки легированных сталей. | 4 |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.4. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Легированные стали: их назначение и разновидность. Определение свойств конструкционных сталей по их маркам – опорно-логическая схема. | 3 |  |
| Тема 3.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Основы термической обработки металлов и сплавов. Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. Виды термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка, виды, сущность, область применения. |  | 2 |
|  | 2. | Основы химико-термической обработки металлов и сплавов. Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. Ионное (плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Изучение структуры стали после химико-термической обработки. | 2 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.5. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Особенности термической обработки инструментальных сталей. Превращения при нагревании сталей – опорный конспект. | 2 |  |
| Раздел 4. Цветные металлы и сплавы. Порошковые материалы |  | 23 |  |
| Тема 4.1. Цветные металлы и сплавы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Свойства и маркировка чистой меди, чистого алюминия. Латунь и бронза. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Классификация сплавов. Сплавы, обрабатываемые давлением, литые сплавы. Область применения. |  | 2 |
|  | 2. | Магний, никель, титан и их свойства. Материалы с высокой удельной прочностью. Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая характеристика, классификация Маркировка по ГОСТу. Область применения. Применение антифрикционных материалов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1.Микроанализ цветных металлов и сплавов. | 2 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Жаропрочные и жаростойкие никелевые сплавы Области применения, титановых, алюминиевых, медных сплавов, сплавов на основе цинка свинца и олова – презентация. | 3 |  |
| Тема 4.2. Порошковые, композиционные и неметаллические материалы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Порошковые материалы. Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. |  | 2 |
|  | 2. | Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Мягкие и твердые резины, их область применения. Марки клея. Применение клея для соединения различных материалов. Композиционные материалы, пластмассы, их классификация, свойства и состав. Преимущества и недостатки пластмасс. Классификация конструкционных пластмасс. Листовые пластики, слоистые пластики, органическое стекло. Классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. |  | 2 |
|  | 3. | Основы теории коррозии металлов. Защита от коррозии Виды коррозии, причины ее образования. Особенности процессов химической и электрохимической коррозии. Факторы, влияющие на коррозию. Способы предохранения металлов от коррозии. Основные способы защиты деталей машин и конструкций от коррозии |  | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Классификация пластмасс их свойства и область применения. Коррозия алюминиевых и магниевых сплавов – опорный конспект. | 2 |  |
| Тема 4.3. Твердые сплавы и металлокерамические материалы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения и классификация твердых сплавов и металлокерамических материалов. Применение новых инструментальных материалов. Сплавы твердые спеченные безвольфрамовые. Порошки для газотермического напыления и наплавки. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: 1. Изучение структуры и свойств неметаллических материалов. | 2 |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрены) | - |  |
|  | Контрольные работы (не предусмотрены) | - |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.3. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Порошковые материалы для газотермического напыления и наплавки, их свойства и область применения – презентация. | 2 |  |
| Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрена) | - |  |
| Всего: | 105 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета Материаловедение, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета Материаловедение:

–посадочные места по количеству обучающихся;

– автоматизированное рабочее место преподавателя;

– комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедению»;

–коллекции образцов металлов;

– макеты доменной печи;

– комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

–компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, сканер, мобильные средства для хранения информации, внешние накопители информации.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Лупачев В.Г.  Материаловедение для сварщиков. - Минск: УП «Технопринт», 2010.

2.Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям). – М.: ОИЦ "Академия", 2012.

3.Стерин И.С. Материаловедение. -  М.: Издательство «ООО Дрофа», 2012.

4.Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: - ИД «Оникс»,  2010.

5.Черепахин А.А. Материаловедение. - М.:  ОИЦ «Академия»,  2013.

Дополнительные источники:

1.Ефименко Л.А., Прыгае А.К., Елагина О.Ю. Металловедение и термическая обработка сварных соединений. – М.: «Логос», 2011.

2.Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка). - М.:  ОИЦ «Академия», 2012.

3.Зубченко А.С. Марочник сталей и сплавов. – М.: «Машиностроение»,  2011.

4.Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов. -  М.: «Высшая школа»,  2010.

Журналы:

Металлургия

Сварочное производство.

Интернет – ресурсы:

1. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по сварочному производству) в помощь учащимся - hitt//referats-tv.stars.ru/ link/.

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru .

3. Электронная библиотека  система «Книгафонд».

4. ТехЛит. ru – библиотека технической литературы.

5. Библиотекарь. ru – электронная библиотека.

3.3. Образовательные технологии

3.3.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 150415 Сварочное производство базовой подготовки в разделе  VII. п.7.1. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы указано, что «при формировании ОПОП образовательное учреждение: должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся».

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

3.3.2. Используемые активные и интерактивные образовательные технологии при реализации программы ОП.08 Материаловедение:

| Вид занятия* | Используемые активные и интерактивные образовательные технологии/формы проведения занятий, методы и приемы |
| --- | --- |
| ТО | Активные формы проведения занятий: –проблемная лекция; –групповые дискуссии; –урок- зачет, – деловая игра, –урок взаимообучения, –урок соревнования, –урок викторина, – урок – лекция, –лекция – дискуссия, –лекция- с опорным конспектированием, –лекция- диалог, –интегрированный урок. – лекция - провокация. ИКТ: –решение функциональных задач; –решение ситуационных задач; –решение контекстных функциональных задач. Технология ситуационного обучения: –анализ конкретных ситуаций: –работа по сопоставлению; – перенос усвоенных знаний в новую ситуацию. Технология витагенного обучения: –актуализация жизненного опыта; –сравнение объектов; –работа по сопоставлению объектов; – группировка и классификация, рефлексия. Интерактивные технологии обучения: –постановка проблемы; –дискуссия; –обсуждение проблемы в микрогруппах; – эвристическая беседа; – групповая работа с иллюстративным материалом. |
| ПЗ | Технология контекстного обучения: –разбор конкретных ситуаций; –анализ конкретных задач; –выполнение действий по образцу; –работа по инструкции; –работа под руководством преподавателя; – моделирование; –самостоятельное формулирование выводов. Проектно-исследовательской деятельности: –наблюдение; –поиск; –аналогии; –сопоставление. |
| ЛР | Технология контекстного обучения: –разбор конкретных ситуаций; –анализ конкретных задач; –выполнение действий по образцу; –работа по инструкции; –работа под руководством преподавателя. Проектно-исследовательской деятельности: –наблюдение; –поиск; –аналогии; –сопоставление. |
| СР | Технология ситуационного обучения: –анализ конкретных ситуаций; – перенос усвоенных знаний в новую ситуацию. ИКТ: Технология проблемно - деятельностного обучения: –содержательный анализ, –кейс-стади, –самостоятельное формулирование выводов –решение функциональных задач; –решение ситуационных задач; –решение контекстных функциональных задач. Технология развития критичности мышления: –эффективная лекция, –маркировка текста значками по мере его чтения, –взаимобучение, –кроссворды, –взаимоопрос, –закончи предложение, –рефлексивные вопросы –ключевые термины; –самостоятельное формулирование выводов. Интегративного обучения: –обобщение и систематизация; –работа по сопоставлению. Технологии иформационно- коммуникационного обучения: –наглядное представление учебного материала. Технологии проектно- исследовательской деятельности: –наблюдение, –поиск, –конспектирование, –работа с литературой, –работа над рефератом, –создание презентации, –поиск информации в библиотеке, –Интернете, –работа с литературой. |

# *) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторная работа;  СР – самостоятельная работа.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные компетенции) | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: |  |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.2, ПК 4.2, ПК 4.3 | –распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | – Наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения лабораторно-практических работ. – Защита лабораторно-практических работ. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.3, 1.4 ПК 2.1, 2.2 ПК 4.3 | –определять виды конструкционных материалов; | – Наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения лабораторно-практических работ. – Защита лабораторно-практических работ. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.1 – ПК 1.4; ПК 2.1 – ПК 2.4; ПК 3.1 – ПК 3.4; ПК 4.1 – ПК 4.5 | –выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; | – Наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения лабораторно-практических работ. – Защита лабораторно-практических работ. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работой. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.1 – ПК 1.4; ПК 2.1 – ПК 2.4; ПК 3.1 – ПК 3.4; ПК 4.1 – ПК 4.4 | –проводить исследования и испытания материалов | – Наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения лабораторно-практических работ. – Защита лабораторно-практических работ. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работой. – Экзамен. |
|  | В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать: |  |
| ОК 1 – ОК 8, ПК 1.3 ПК 2.1-2.5 ПК.3.1-3.4 | –закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.2, ПК 4.2, ПК 4.3 – 4.5 | –основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 8, ПК 1.1.,1.3 ПК 2.4 ПК 3.1-3.4 | –классификацию и способы получения композиционных материалов; | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работы. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 3.1-3.3 ПК 4.1 – 4.5 | –принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работой. – Экзамен. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 1.1-1.3 ПК 3.3 ПК4.3 | –строение и свойства металлов, методы их исследования; | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работой. – Экзамен.. |
| ОК 1 – ОК 9 ПК 3.1-3.4 ПК 4.1 – 4.5 | –классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | – Устный опрос. – Тестирование. – Оценка выполненных практических и лабораторных работ. – Контроль, за выполнением внеаудиторной самостоятельной работой. – Экзамен. |

5. Лист внесения изменений в рабочую программу  учебной дисциплины

ОП.08 Материаловедение

| Дата | Содержание изменений | Было | Стало |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.09.2014 г. | Внесены общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции в содержание рабочей программы в пункт 1.3 | Отсутствовали ОК и ПК | Внесены ОК 1- ОК 9 ПК 1.1. – ПК 1.4. ПК 2.1. – ПК 2.5. ПК3.1. – ПК 3.4. ПК 4.1. - ПК 4.5. |
|  | Внесены общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции в содержание рабочей программы в раздел 4 | Отсутствовали ОК и ПК | Внесены ОК 1- ОК 9 ПК 1.1. – ПК 1.4. ПК 2.1. – ПК 2.5. ПК3.1. – ПК 3.4. ПК 4.1. - ПК 4.5. |
|  | В раздел 3 введен пункт 3.3 Образовательные технологии | Отсутствовала информация | В разделе 3, пункт 3.3 введен подпункт 3.3.1 и 3.3.2 Используемые формы проведения занятий, активные и интерактивные образовательные технологии (методы и приемы) |
|  | Внесены изменения в перечень основных источников | Лупачев В.Г. Материаловедение для сварщиков. - Минск: УП «Технопринт», 2006. | Лупачев В.Г. Материаловедение для сварщиков. - Минск: УП «Технопринт», 2010. |
|  |  | Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям). – М.: ОИЦ "Академия", 2010. | Моряков О.С. Материаловедение (по техническим специальностям). – М.: ОИЦ "Академия", 2012. |
|  |  | Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: - ИД «Оникс», 2007. | Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: - ИД «Оникс», 2010. |
|  |  | Стерин И.С. Материаловедение. - М.: Издательство «ООО Дрофа», 2008. | Стерин И.С. Материаловедение. - М.: Издательство «ООО Дрофа», 2012. |
|  |  | Черепахин А.А. Материаловедение. - М.: ОИЦ «Академия», 2008. | Черепахин А.А. Материаловедение. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. |