МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Свердловской области

«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

(ГАОУ СПО СО «ВСАМТ»)

Контрольный срез знаний

(промежуточный)

по дисциплине «Материаловедение»

для специальности 15.02.08

«Технология машиностроения»

Разработчик:

преподаватель

ГАОУ СПО СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»

Распопова Ирина Ивановна

Рассмотрены темы:

- Строение металлов и сплавов.

- Свойства металлов и сплавов.

- Основы теории сплавов

- Состав, структура и свойства сталей.

- Чугуны.

Вариант 1

- Что нужно знать при выборе материалов для изготовления деталей машин?

а) физико-химические свойства материалов;

б) механические свойства материалов;

в) условия эксплуатации изделия;

г) все перечисленные факторы.

- Укажите, какой металл относится к чёрным?

а) цинк;

б) б) олово;

в) в) железо;

г) г) марганец.

- Укажите самый тяжёлый и твёрдый металл:

а) вольфрам;

б) б) цирконий;

в) в) медь;

г) г) осмий.

- Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве хаотично:

а) кристаллическими;

б) аморфными;

в) в) смешанными;

г) г) простыми?

- Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:

а) рекристаллизация;

б) плавление;

в) в) кристаллизация;

г) г) полиморфизм?

- Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в) в) железо, олово, кобальт;

г) г) алюминий, ниобий, бериллий?

- Укажите способ определения дефектов на большой глубине:

а) микроскопический;

б) рентгеновский;

в) в) макроскопический;

г) г) любой из приведённых способов.

- Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:

а) цвет;

б) плотность;

в) в) прочность;

г) г) твёрдость?

- Укажите технологические свойства металлов и сплавов:

а) ковкость;

б) свариваемость;

в) в) обрабатываемость;

г) г) все перечисленные свойства.

- Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:

а) никель;

б) цинк;

в) в) алюминий;

г) г) серебро.

- Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое количество теплоты:

а) теплопроводность;

б) теплоёмкость;

в) тепловое расширение;

г) электропроводность?

- Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов или металлов с неметаллами:

- сплав;

- металл;

- неметалл;

изотоп

- В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:

- для определения температуры плавления сплава;

- получения  полного представления о кристаллизации сплава;

- определение состава сплава;

- определение структуры сплава.

- Какая линия на диаграмме состояния железо-цементит является линией начала кристаллизации сплава (приложение 1):

- AECF;

б) PSK;

в) GSE;

г) ACD

- Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку  с новыми физико-химическими и механическими свойствами:

- твёрдый раствор;

- химическое соединение;

в) механическая смесь;

г) все перечисленные типы сплавов.

Укажите сплав железа с углеродом, содержащий 0…2,14 % углерода, остальное – железо:

а) сталь;     б) чугун;     в) бронза;     г) латунь.

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

в) перлит;

г) феррит.

- Известно, что в машиностроении используют доэвтектические чугуны. Каково содержание углерода в таких чугунах:

- 4,3….6,67 %;

- 2,14 …4,3 %;

в) 0…2,14 %;

г) 0,8…2,14 %.

- Укажите линию начала распада аустенита  на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1):

- PSK;

Бб) GSE;

в) АЕCF;

г) ACD;

- Укажите структуру, обладающую магнитными свойствами:

- аустенит;

- цементит;

в) феррит;

г)  перлит.

21.  Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой СЧ12-28

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун

г) легированный

22. Какой тип чугуна представлен следующей маркировкой КЧ37-12

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун

г) легированный

23.  Что обозначает цифра 17 в маркировке ВЧ38-17?

а) относительное удлинение;

б) предел прочности при изгибе;

в) предел прочности при растяжении.

24. Какие легирующие элементы входят в состав  чугуна ЧН2МТ

а) ниобий, медь, титан;

б) никель, молибден, титан;

в) водород, марганец, тантал.

25. Какие примеси  ухудшают свойства сталей

А)      Б)     В)

26. Определите содержание углерода, хрома, никеля  в стали 08Х8Н2

а) 0,8%; 0,8%; 0,2%

б) 0,08%; 8%; 2% П

в) 0,08%; 0,8%; 0,2%

27. Основной чугун – это…..

а) сплав железа с углеродом, содержание которого от 2,14 до 6,67 %;

б) сплав железа с углеродом, содержание которого до 2,14 %;

в) сплав железа с углеродом, содержание которого более 6, 67 %;

28. Какие стали по содержанию углерода С относятся к низкоуглеродистым:

А) 08Х

Б) 40Х

В) 8Х.

29.  По качественным признакам конструкционная углеродистая сталь делится на:

а) инструментальную  	б) сталь обыкновенного качества; 	в) легированную

30. В маркировке легированных сталей буква Г означает:

а) марганец        	б) молибден            	в) кремний

Вариант 2

- Укажите самый лёгкий цветной металл:

а) вольфрам;

б)  алюминий;

в) в) марганец;

г) г) магний.

- Укажите цветной металл, который будет находиться в жидком состоянии при комнатной температуре:

- олово;

- цинк;

ртуть;

- серебро.

- Используя справочную литературу, укажите, какая кристаллическая решётка присуща железу при температуре 900…. 1400 о С:

а) кубическая гранецентрированная;

б) кубическая объёмно-центрированная;

в) гексагональная.

- Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;

б) пластичность;

в)  в) упругость;

г)  г) ползучесть?

- При помощи, каких установок выполняют испытания металлических образцов на ударную вязкость:

а) разрывной машины МПБ – 2;

б) маятникового копра;

в) пресса Роквелла;

г) любой из перечисленных установок?

- Укажите физические свойства металлов:

а) плавкость;

б) свариваемость;

в) в) твёрдость;

г) г) цвет.

- Как называется метод изучения структур металлов, который следует использовать для определения химического состава металлов:

а)  рентгеновский;

б)  макроскопический;

В) в) микроскопический;

Г) г) спектральный.

- Укажите способ, с помощью которого исследуют ферромагнитные материалы:

а) спектральный анализ;

б) ультразвуковая дефектоскопия;

в) в) магнитная дефектоскопия;

г) г) рентгеновский способ.

- Какие металлы относятся к цветным:

а) железо;

б) медь;

в) в) цинк;

г) г) серебро?

- Какой металл имеет самую высокую температуру  плавления:

а) железо;

б) ртуть;

в) в) вольфрам;

ггг) медь?

- Как называется переход из жидкого состояния в твёрдое состояние:

а) аллотропия;

б) кристаллизация;

в) в)  плавление;

г) г) полиморфизм

- Как называется линия ACD на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1):

- линия начала распада аустенита;

- линия начала кристаллизации;

- линия окончания кристаллизации;

- линия окончания распада аустенита.

- Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор углерода в α-железе, который существует в стали только до температуры 727 0 С. Содержание углерода в таком сплаве незначи-тельно: минимальное (0,006 %) при комнатной температуре, максимальное (0,02 %) при температуре 727 0 С»:

- феррит;

- аустенит;

- цементит;

- ледебурит.

- В точке  S на диаграмме состояния железо-цементит (приложение 1) аустенит распадается. Какая при этом образуется  структура:

- перлит;

- цементит;

- аустенит;

тростит?

- При каком соотношении компонентов образуется сплав типа твёрдый раствор:

- при любом соотношении компонентов;

- при заданном соотношении компонентов;

- в зависимости от назначения сплава?

- Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

- перлит;

- феррит.

- Каково максимальное количество компонентов в сплаве:

- один;

- четыре;

- количество компонентов зависит от вида сплава и его назначения;

- два?

- Укажите многокомпонентные сплавы:

- сталь;

- чугун;

- оловянная бронза;

- все перечисленные сплавы.

- Маркировкой ВЧ38-17 представляется

а) серый чугун

б) ковкий чугун

в) высокопрочный чугун.

20. Какие стали по содержанию углерода С относятся к высокоуглеродистым

а) 08Х

б) 40Х

в) 8Х

21. В маркировке легированных сталей буква М означает:

а) марганец        	б) молибден              	 в) кремний.

22. Сталь марки  45 содержит углерода:

а) 4, 5 %;

б) 45 %;

в) 0,45%.

23. К сталям с особыми свойствами относят:

а) жаростойкие  	б) общего назначения   	в) углеродистые.

24. Какие примеси  являются технологическими:

А)      Б)     В)

25. Определите содержание углерода, хрома в  стали 40Х4:

а) 40%, 4%;

б) 4%, 4 %;

в) 0,4%, 4 %.

26. Второе число в маркировке чугуна СЧ15-32 показывает…

а) относительное удлинение;

б) предел прочности при растяжении;

в) предел прочности на изгиб.

27.  Буква А в конце марки означает «что сталь»:

а) сталь обыкновенного качества;

б) качественная;

в) высококачественная.

28. Сталь 9ХС содержит углерода:

а) 1%

б) 0.9%

в)0.09%

29. В маркировке легированных сталей буква В означает:

а) фосфор;

б) вольфрам;

в) ванадий.

30. Какие установки применяют для получения жидкого чугуна:

а) доменные печи;

б) мартеновские печи;

в) конверторы;

г) электродуговые печи

Ответы на тесты

Вариант 1

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |

Вариант 2

| № п/п | а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  |  | + |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + | + | + |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  |  | + |
|  | + |  |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  | + |  |  |  |
|  | + |  |  |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
|  |  | + |  |  |
|  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |

Индивидуальный бланк ответа на тест

Дисциплина: ____________________________________

Тема:______________________________________________

Курс: _____, группа _______, форма обучения: ---очная

ФИО студента  __________________________________

Дата тестирования: «____»______________20___г.

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа

| № п/п | А | Б | В | Г | № п/п | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |

ИТОГИ

Всего вопросов: 30

Всего правильных ответов:_____, неправильных:______

% качества: _______%

Оценка: ____________

Преподаватель:._______