Приложение

Операционно-технологическая карта на восстановление детали

____________________________________________________________________________

способом____________________________________________________________________

| № операции | Наименование операции | Оборудование | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Чертеж |

Составил обучающийся                                       _________________________

(Ф.И.О)

Технологический процесс восстановления коленчатого вала наплавкой

Наплавка шеек коленчатого вала производится проволокой Нп-30ХГСА под слоем флюса. Режиму наплавки: сила тока 180…220А, напряжение дуги 25…30В, продольная подача 4…6 мм,об, скорость подачи проволоки 1,6…2.1 м,мин; частота вращения вала при наплавке коренных шеек 2 об,мин, шатунных 2,5 об,мин.

После наплавки коленчатый вал нормализуют, правят, и обрабатывают точением с последующим полированием до исходного размера. Завершающими операциями являются закалка ТВЧ и чистовая обработка шеек.

Основные операции при восстановлении коленчатого вала:

-установка вала в центрах токарного станка;

-наплавка;

-нормализация;

-правка;

-закалка ТВЧ.

Оборудование применяемое для восстановления коленчатого вала:

-токарный станок;

-наплавочная головка;

-молоток для правки;

-шлифовальный станок;

-электропечь для нормализации;

-установка для закалки ТВЧ.

При разработке операционно технологической карты указать режимы работы оборудования (сила тока и напряжение, скорости вращения и подачи, выполнить чертеж.

Технологический процесс восстановления коленчатого вала наплавкой

Наплавку коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130, ГАЗ-52 и других автомобилей ведут при режимах: сила тока180…250А; напряжение дуги 26…30В; частота вращения вала 2,5…3,0 об/мин; шаг наплавки 4…5 мм; скорость подачи проволоки 1,8…3,0 м/мин; смещение электрода с зенита 10 мм; вылет электрода 15…20 мм; диаметр электрода проволоки 1,6…1,8 мм.

Для наплавки чугунных шеек коленчатый вал устанавливают в центросместители наплавочного станка, закрепляют в положении для наплавки шатунных шеек, в бункер подают флюс, устанавливают режим наплавки, наплавляют сначала кольцевой валик, а затем включают продольную подачу и наплавляют шейку по всей длине, аналогично наплавляют остальные шейки. При прогибе вала более допустимого правят.

Основные операции при наплавке:

-Установка вала в центросместители;

-подача флюса в бункер;

-установка режима наплавки;

-наплавка кольцевого валика;

-наплавка шейки по всей длине;

-контроль прогиба вала;

-правка вала.

Оборудование для наплавки:

-наплавочный станок

-молоток для правки

При разработке операционно-технологической карты указать режимы работы оборудования (сила тока и напряжение, скорости вращения и подачи), выполнить чертеж.