МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Краснодарский технический колледж»

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.

Материаловедение

для специальности (групп специальностей)                        15.02.01_______

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

(базовая подготовка)_______________

2013

| Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение рассмотрена на заседании цикловой комиссии технологии и управления Протокол № « » « » 2014 г. Председатель цикловой комиссии _________________________ К.В. Рощин | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ФГОУ СПО «Краснодарский технический колледж» по учебной работе «____» «___________» 2014 г. _________________________ В.В.Пронько |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение  подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  УГС 151000,  151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 661 от 24 ноября 2009г.

Организация-разработчик:  ФГОУ СПО «Краснодарский технический колледж»

Разработчик:

Беккер Юрий Михайлович, отличник профессионально-технического образования, преподаватель профессиональных дисциплин ФГОУ

СПО «Краснодарский технический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 2 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 8 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС   по   специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в  профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины Материаловедение - способствовать формированию общих (ОК 1-7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4) компетенций специалиста по квалификации «Техник-механик».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов;

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания

- выполнять технические и вспомогательные функции в области физических и  инженерных разработок, реализации физических и инженерных принципов и методов при проектировании, создании и обеспечении функционирования машин, механизмов и сложного оборудования

- проводить необходимые технические расчёты

- участвовать в проведении экспериментов и испытаний, подключать приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры и проводить обработку полученных результатов.

- уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств

для конкретного применения

- выбирать способы соединения материалов

- обрабатывать детали из основных материалов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ

- закономерности процессов кристаллизации

- методы оценки свойств машиностроительных материалов

- области применения материалов

- понятия о диаграммах состояния сплавов с различной растворимостью элементов.

1.4   Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов

2 СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04.Материаловедение

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) (ФГОС+вар) | 80 (40+40) |
| в том числе: |  |
| практические работы | 30 |
| лабораторные работы | - |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| Подготовка рефератов, докладов Вычерчивание схем решение задач | 16 8 16 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04.   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение История и перспективы развития материаловедения | 2 |  |
| Раздел 1 Основы материаловедения |  | 98 |  |
| Тема 1.1 Производство чёрных и цветных металлов | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Производство чёрных металлов Чугун. Материалы, используемые для получения чугуна. Устройство и принцип работы доменной печи. Процессы, проходящие при доменной плавке. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа 1 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить реферат а тему: «Применение чугунов в машиностроении» |  |  |
|  | 2 | Способы получения стали. Стали. Способы получения стали. Разливка и раскисление сталей. | 2 |  |
|  | 3 | Производство цветных металлов Медь и алюминий. Материалы, используемые для получения меди и алюминия. Этапы получения меди и алюминия. Рафинирование | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа 2 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить схему получения магния и титана |  |  |
| Тема 1.2 Строение металлов и методы исследования строения |  | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Закономерности процессов кристаллизации Строение чистых металлов. Типы кристаллических решёток. Дефекты кристаллического строения. Анизотропия и полиморфизм. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 3 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить реферат а тему: «Современные методы исследования строения» |  |  |
|  | Практическая работа №1 | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка микрошлифа. Исследование строения металлов под микроскопом |  |  |
| Тема 1.3 Методы оценки свойств машиностроительных материалов | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Свойства и методы испытаний свойств конструкционных материалов Свойства металлов: физические, химические, механические, технологические. Использовние свойств металлов при изготовлении деталей. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 2 | 2 |  |
|  | 1 | Испытание металлов на прочность. Проведение экспериментов и испытаний, подключение приборов |  |  |
|  | Практическая работа № 3 | 2 |  |
|  | 2 | Испытание металлов на твёрдость. Регистрирование необходимых характеристик и параметров |  |  |
|  | Практическая работа № 4 | 2 |  |
|  | 3 | Испытание металлов на ударную вязкость. Проведение экспериментов и испытаний, подключение приборов, регистрирование необходимых характеристик и параметров и проведение обработки полученных результатов. |  |  |
| Тема 1.4 Понятия о диаграммах состояния сплавов с различной растворимостью элементов | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1 | Понятия о диаграммах состояния сплавов с различной растворимостью элементов Понятие о сплаве, фазе, системе Структуры, образовавшиеся при кристаллизации сплавов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 4 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и нарисовать схему образования кристаллов при охлаждении |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.5 Железоуглеродистые сплавы | Содержание учебного материала | 16 | 2 |
|  | 1 | Диаграммы состояния систем сплавов Fe-Fe3C. Анализ диаграмм по отдельным точкам, линиям, зонам. | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №5 Выполнить технические и вспомогательные функции в области физических и инженерных разработок, реализации физических и инженерных принципов и методов при проектировании, создании и обеспечении функционирования машин, механизмов и сложного оборудования | 2 |  |
|  | 3 | Железоуглеродистые сплавы Углеродистые стали и чугуны. Маркировка и применение углеродистых сталей. | 2 |  |
|  | 4 | Чугуны Маркировка и применение в промышленности. | 2 |  |
|  | Практическая работа №6 | 2 |  |
|  | 1 | Изучение структур углеродистых сталей |  |  |
|  | Практическая работа №7 | 2 |  |
|  | 2 | Изучение микроструктур чугунов |  |  |
|  | Самостоятельная работа 5 | 2 |  |
|  | Начертить схему диаграммы Fe-Fe3C. Описать превращения, проходящие в сплаве при кристаллизации |  |  |
|  | Самостоятельная работа 6 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат « Применение углеродистых сталей и чугунов в современных условиях |  |  |
| Тема 1.6 Легированные стали, применяемые в машиностроении | Содержание учебного материала | 18 | 2 |
|  | 1 | Области применения материалов. Область применения легированных сталей Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Классификация легированных сталей. Маркировка | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №8 Выбрать материалы из легированных сталей на основе анализа их свойств для конкретного применения. | 2 |  |
|  | 3 | Методы оценки свойств машиностроительных материалов | 2 |  |
|  | 4 | Области применения материалов. Область применения инструментальных сталей Инструментальные стали для режущих инструментов. Инструментальные стали для инструментов горячей и холодной обработки давлением. | 2 |  |
|  | Практическая работа №9 | 2 |  |
|  |  | Изучение микроструктур легированных сталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа 7 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: « Необходимость применения легированных сталей в машиностроении». |  |  |
|  | Самостоятельная работа 8 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат « Применение высокопрочных сталей» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 9 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и нарисовать схему микроструктуры высоколегированных сталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа 10 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад «Легированные стали для измерительных инструментов» |  |  |
| Тема 1.7 Основы термической и химико-термической обработки металлов | Содержание учебного материала | 20 | 2 |
|  | 1 | Закономерности процессов кристаллизации Понятие о термической обработке. Образование структур переохлаждённого аустенита. Превращения, происходящие сталях, при нагреве и охлаждении. Характеристика структур | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 11 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Структуры, образующиеся при нагреве и охлаждении» |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №10 Выбрать материалы из закаливаемых сталей на основе анализа их свойств для конкретного применения.. | 2 |  |
|  | 3 | Закалка и отпуск сталей Назначение закалки. Нагрев и выдержка при заданной температуре. Охлаждающие среды. Виды закалки. Технология проведения закалки. Отпуск сталей. Назначение отпуска. Виды отпусков. Технология проведения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 12 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Закалка сталей токами высокой частоты» |  |  |
|  | 4 | Отжиг и нормализация сталей Назначение отжига. Виды отжигов. Нагрев и выдержка при заданной температуре. Охлаждение при проведении отжига. Структуры и свойства металлов после отжига. Нормализация, назначение нормализации. Применение. Технология проведения отжига и нормализации. | 2 |  |
|  | 5 | Химико-термическая обработка сталей (ХТО) Назначение ХТО. Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация. Применение. Технология проведения | 2 |  |
|  | Практическая работа №11 | 2 |  |
|  | 1 | Обработка деталей из основных материалов. Проведение закалки и отпуска стали |  |  |
|  | Практическая работа №12 | 2 |  |
|  | 2 | Обработка деталей из основных материалов. Проведение отжига и нормализации |  |  |
|  | Самостоятельная работа 13 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Диффузионная металлизация металлов» |  |  |
| Тема 1.8 Цветные металлы и сплавы | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Области применения материалов на основе алюминия и его сплавов Классификация цветных металлов. Сплавы на основе алюминия: упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой, ковкие и литейные алюминиевые сплавы. Марки, свойства, применение. | 2 |  |
|  | 2 | Области применения материалов на основе меди и её сплавов сплавов Латуни и бронзы оловянистые и безоловянистые. Состав, марки, применение. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №13 | 2 |  |
|  | 1 | Выбор материалов на основе анализа свойств алюминиевых и медных сплавов для конкретного применения |  |  |
|  | Самостоятельная работа 14 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и подобрать цветной сплав для изготовления пружин измерительных приборов. |  |  |
| Тема 1.9 Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Коррозия металлов и её виды Коррозийно-стойкие материалы. Методы борьбы с коррозией. | 2 2 |  |
|  | 2 | Способы защиты металлов от коррозии. Применение коррозийно-стойких сплавов Применение лаков, красок, эмалей. Гальванические меры защиты. Напыление. Диффузионная металлизация. |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие №14 Выбрать материалы из нержавеющих сталей на основе анализа их свойств для конкретного применения | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 15 | 2 |  |
|  | . Найти необходимую информацию и написать реферат: «Применение лужения и наплавки для защиты металлов» |  |  |
| Раздел 2 Неметаллические материалы |  | 12 | 2 |
| Тема 2.1 Пластмассы и область применения пластмасс | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 Пластмассы Классификация пластмасс. Достоинства и недостатки. Свойства пластмасс. Применение. Термо- и реактопласты; виды, свойства, применение. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 16 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: « Случаи применение пластмасс вместо металлов» |  |  |
| Тема 2.2 Резины. Разновидности и области применения резин | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Резины, клеи, древесина, стекло Классификация, свойства и применение резин. Особенности получения резин. Виды резин. Клеи, древесина, стекло | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №15 Выбор способов соединения и обработка материалов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 17 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение резин при изготовлении композиционных материалов» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 18 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Ситаллы и их применение» |  |  |
| Раздел 3 Порошковые и композиционные материалы |  | 8 |  |
| Тема 3.1 Свойства и применение композиционных материалов | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1 | Композиционные материалы Классификация, строение, свойства композиционных материалов. Достоинство и недостатки. Применение в промышленности. | 2 |  |
| Тема 3.2 Порошковые материалы и их применение | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1 | Порошковые материалы Классификация, строение, свойства порошковых материалов. Достоинство и недостатки. Применение в промышленности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 19 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение композиционных материалов в современном производстве» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 20 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение порошковых материалов в современном производстве» |  |  |
|  | Всего часов | 120 |  |

# 3 условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины проводится в учебном кабинете  и лаборатории материаловедения.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места в количестве 30 мест;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия:  раздаточные дидактические материалы, плакаты

Технические средства обучения:

- компьютер (название, фирма, год выпуска) с лицензионным программным обеспечением MS Windows XP W, MS Office (№ __ лицензии, число, год);

- телевизор (марка);

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1  Овчинников В.В.

Металловедение: учебник/В.В. Овчинников,-М.: ИД «ФОРУМ»:

ИНФРА-М,     2011-320с.

2 Ярушин С.Г.

Технологические процессы в машиностроении: учебник для бакалавров/

С.Г. Ярушин-М.: Издательство Юрайт, 2011.-564с.-Серия: Бакалавр.

3 Стуканов В.А.

Материаловедение: учебное пособие-М.; ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.-368с.; ил-(Профессиональное образованин)

4  А.М.Адаскин, В.М.Зуев «Материаловедение» «АСАDЕМА», Москва 2007

Дополнительные источники:

1  Солнцев Ю.П. и др. Оборудование пищевых производств. Материаловедение: Учеб. для вузов.-СПб.: Изд-во «Профессия»,2007.-526с.

Для поиска рекомендованной литературы можно использовать Образовательные ресурсы Интернета по адресу www.alleng.ru

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

ОП.04 Материаловедение

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; | экспертная оценка на лабораторном занятии №1,5,6,7 |
| - определять виды конструкционных материалов; | экспертная оценка на лабораторном занятии №1,5,6,7 |
| - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; | экспертная оценка на лабораторном занятии №1,5,6,7 |
| - проводить исследования и испытания материалов; | экспертная оценка на лабораторном занятии №1,5,6,7 |
| - рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья | экспертная оценка на лабораторном занятии №1,5,6,7 |
| - выполнять технические и вспомогательные функции в области физических и инженерных разработок, реализации физических и инженерных принципов и методов при проектировании, создании и обеспечении функционирования машин, механизмов и сложного оборудования | экспертная оценка на практическом занятии №1 |
| ё- проводить необходимые технические расчёты | экспертная оценка выполнения лабораторного задания № № 8,9 |
| - участвовать в проведении экспериментов и испытаний, подключать приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры и проводить обработку полученных результатов. | экспертная оценка выполнения лабораторного занятия № 2,3,4 |
| уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения | экспертная оценка выполнения лабораторного занятия № 10 Практическое занятие № 2,3,4 |
| - выбирать способы соединения материалов | экспертная оценка на практическом занятии № 5 |
| - обрабатывать детали из основных материалов | экспертная оценка выполнения лабораторного задания № № 8,9 |
| Знания |  |
| - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; | индивидуальный опрос |
| - классификацию и способы получения композиционных материалов; | Тестирование, индивидуальный опрос |
| - принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве | тестирование, контроль знаний по карточкам, индивидуальный опрос |
| - строение и свойства металлов, методы их исследования |  |
| - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; | Тестирование, индивидуальный опрос |
| - методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | контроль знаний по карточкам-заданиям |
| - закономерности процессов кристаллизации | тестирование, контроль знаний по карточкам, индивидуальный опрос |
| - методы оценки свойств машиностроительных материалов | тестирование, контроль знаний по карточкам, индивидуальный опрос |
| - области применения материалов | индивидуальный опрос, тестирование, контроль знаний по карточкам |
| - понятия о диаграммах состояния сплавов с различной растворимостью элементов | индивидуальный опрос |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Краснодарский технический колледж»

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.

Материаловедение

для специальности (групп специальностей)                        190631_______

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта_____

(базовая подготовка)_______________

2011

| Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение рассмотрена на заседании цикловой комиссии технологии и управления Протокол № 1 « 26 » « 08 » 2011 г. Председатель цикловой комиссии _________________________ Ю.М. Беккер | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ФГОУ СПО «Краснодарский технический колледж» по учебной работе «____» «___________» 2011 г. _________________________ В.В.Пронько |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение  подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  УГС 190000,  190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (по отраслям), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 2010г.

Организация-разработчик:  ФГОУ СПО «Краснодарский технический колледж»

Разработчик:

Беккер Юрий Михайлович, отличник профессионально-технического образования, преподаватель профессиональных дисциплин ФГОУ

СПО «Краснодарский технический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 2 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 8 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Материаловедение

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС   по   специальности  СПО УГС 151000 – Технологические машины и оборудование 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в  профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины Материаловедение - способствовать формированию общих (ОК 1-7, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4) компетенций специалиста по квалификации «Техник».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения;

- выбирать способы соединения материалов;

- обрабатывать детали из основных материалов

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  строение и свойства машиностроительных материалов;

-  методы оценки свойств машиностроительных материалов;

-  области применения материалов;

-  классификацию и маркировку основных материалов;

-  методы защиты от коррозии;

-  способы обработки материалов

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и     сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

-  методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ;

1.4   Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; самостоятельной работы обучающегося  40 часов

2

2 СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.04.

Материаловедение

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 10 |
| лабораторные работы | 20 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| Подготовка рефератов Вычерчивание схем Подготовка докладов решение задач | 16 6 16 2 |
| Итоговая аттестация в форме Экзамена |

3

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04.   МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение История и перспективы развития материаловедения | 2 |  |
| Раздел 1 Основы материаловедения |  | 98 |  |
| Тема 1.1 Производство чёрных и цветных металлов | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Производство чёрных металлов Чугун. Материалы, используемые для получения чугуна. Устройство и принцип работы доменной печи. Процессы, проходящие при доменной плавке. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа 1 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить реферат а тему: «Применение чугунов в машиностроении» |  |  |
|  | 2 | Способы получения стали. Стали. Способы получения стали. Разливка и раскисление сталей. | 2 |  |
|  | 3 | Производство цветных металлов Медь и алюминий. Материалы, используемые для получения меди и алюминия. Этапы получения меди и алюминия. Рафинирование | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа 2 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить схему получения магния и титана |  |  |
| Тема 1.2 Строение металлов и методы исследования строения |  | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Строение металлов и методы исследования Строение чистых металлов. Типы кристаллических решёток. Дефекты кристаллического строения. Анизотропия и полиморфизм. Методы исследования строения металлов. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа 3 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и подготовить реферат а тему: «Современные методы исследования строения» |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка микрошлифа. Исследование строения металлов под микроскопом |  |  |
| Тема 1.3 Свойства и методы испытаний конструкционных материалов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Свойства и методы испытаний свойств конструкционных материалов Свойства металлов: физические, химические, механические, технологические. Использовние свойств металлов при изготовлении деталей. | 2 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 2 | 2 |  |
|  | 1 | Испытание металлов на прочность |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 | 2 |  |
|  | 2 | Испытание металлов на твёрдость |  |  |
|  | Лабораторная работа № 4 | 2 |  |
|  | 3 | Испытание металлов на ударную вязкость |  |  |
| Тема 1.4 Основные сведения из теории сплавов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Понятие о сплаве, фазе, системе Виды сплавов: сплавы с ограниченной растворимостью компонентов и неограниченной растворимостью. Структуры, образовавшиеся при кристаллизации сплавов. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа 4 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и нарисовать схему образования кристаллов при охлаждении |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.5 Диаграммы состояния систем сплавов с различной растворимостью компонентов | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | 1 | Диаграммы состояния систем сплавов Fe-Fe3C. Анализ диаграмм по отдельным точкам, линиям, зонам. | 2 | 3 |
|  | 2 | Практическое занятие №1. Установление температур превращений структур в сталях и чугунах с различным содержанием углерода | 2 |  |
|  | 3 | Железоуглеродистые сплавы Углеродистые стали и чугуны. Маркировка и применение углеродистых сталей. | 2 |  |
|  | 4 | Чугуны Маркировка и применение в промышленности. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 | 2 |  |
|  | 1 | Изучение структур углеродистых сталей |  |  |
|  | Лабораторная работа №6 | 2 |  |
|  | 2 | Изучение микроструктур чугунов |  |  |
|  | Самостоятельная работа 5 | 2 |  |
|  | Начертить схему диаграммы Fe-Fe3C. Описать превращения, проходящие в сплаве при кристаллизации |  |  |
|  | Самостоятельная работа 6 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат « Применение углеродистых сталей и чугунов в современных условиях |  |  |
| Тема 1.6 Легированные стали, применяемые в машиностроении | Содержание учебного материала | 18 |  |
|  | 1 | Понятие о легированных сталях. Область применения легированных сталей Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Классификация легированных сталей. Маркировка | 2 | 3 |
|  | 2 | Практическое занятие №2 Выбор легированных сталей в зависимости от условий работы оборудования. | 2 |  |
|  | 3 | Легированные стали с особыми технологическими свойствами Рессорно-пружинные стали. Автоматные стали. Стали с особыми технологическими свойствами | 2 |  |
|  | 4 | Инструментальные легированные стали Легированные стали для режущих инструментов. Легированные стали для инструментов горячей и холодной обработки давлением. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №7 | 2 |  |
|  |  | Изучение микроструктур легированных сталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа 7 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: « Необходимость применения легированных сталей в машиностроении». |  |  |
|  | Самостоятельная работа 8 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат « Применение высокопрочных сталей» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 9 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и нарисовать схему микроструктуры высоколегированных сталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа 10 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад «Легированные стали для измерительных инструментов» |  |  |
| Тема 1.7 Основы термической и химико-термической обработки металлов | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | 1 | Понятие о термической обработке. Образование структур переохлаждённого аустенита Превращения, происходящие сталях, при нагреве и охлаждении. Характеристика структур | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа 11 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Структуры, образующиеся при нагреве и охлаждении» |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №3 Определение температуры образования этих структур. Описать свойства структур и влияние температур на величину зерна и свойства. | 2 |  |
|  | 3 | Закалка и отпуск сталей Назначение закалки. Нагрев и выдержка при заданной температуре. Охлаждающие среды. Виды закалки. Технология проведения закалки. Отпуск сталей. Назначение отпуска. Виды отпусков. Технология проведения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 12 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Закалка сталей токами высокой частоты» |  |  |
|  | 4 | Отжиг и нормализация сталей Назначение отжига. Виды отжигов. Нагрев и выдержка при заданной температуре. Охлаждение при проведении отжига. Структуры и свойства металлов после отжига. Нормализация, назначение нормализации. Применение. Технология проведения отжига и нормализации. | 2 |  |
|  | 5 | Химико-термическая обработка сталей (ХТО) Назначение ХТО. Цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация. Применение. Технология проведения | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №8 | 2 |  |
|  | 1 | Проведение закалки и отпуска стали |  |  |
|  | Лабораторная работа №9 | 2 |  |
|  | 2 | Проведение отжига и нормализации |  |  |
|  | Самостоятельная работа 13 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и написать реферат: «Диффузионная металлизация металлов» |  |  |
| Тема 1.8 Цветные металлы и сплавы | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Алюминий и сплавы на основе алюминия Классификация цветных металлов. Сплавы на основе алюминия: упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой, ковкие и литейные алюминиевые сплавы. Марки, свойства, применение. | 2 | 3 |
|  | 2 | Сплавы на основе меди Латуни оловянистые и безоловянистые. Состав, марки, применение. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №10 | 2 |  |
|  | 1 | Изучение микроструктур сплавов цветных металлов |  |  |
|  | Самостоятельная работа 14 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и подобрать цветной сплав для изготовления пружин измерительных приборов. |  |  |
| Тема 1.9 Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Коррозия металлов и её виды Коррозийно-стойкие материалы. Методы борьбы с коррозией. | 2 2 | 2 |
|  | 2 | Способы защиты металлов от коррозии. Применение коррозийно-стойких сплавов Применение лаков, красок, эмалей. Гальванические меры защиты. Напыление. Диффузионная металлизация. |  |  |
|  | 3 | Практическое занятие №4 Выбор способа защиты металлов от коррозии в зависимости от условий работы оборудования | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 15 | 2 |  |
|  | . Найти необходимую информацию и написать реферат: «Применение лужения и наплавки для защиты металлов» |  |  |

# 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 Неметаллические материалы |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Пластмассы и область применения пластмасс | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 Пластмассы Классификация пластмасс. Достоинства и недостатки. Свойства пластмасс. Применение. Термо- и реактопласты; виды, свойства, применение. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 16 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: « Случаи применение пластмасс вместо металлов» |  |  |
| Тема 2.2 Резины. Разновидности и области применения резин | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Резины, клеи, древесина, стекло Классификация, свойства и применение резин. Особенности получения резин. Виды резин. Клеи, древесина, стекло | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие №5 Подбор материала для конкретных условий работы оборудования | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 17 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение резин при изготовлении композиционных материалов» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 18 | 2 |  |
|  |  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Ситаллы и их применение» |  |  |
| Раздел 3 Порошковые и композиционные материалы |  | 8 |  |
| Тема 3.1 Свойства и применение порошковых материалов | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Композиционные материалы Классификация, строение, свойства композиционных материалов. Достоинство и недостатки. Применение в промышленности. | 2 |  |
| Тема 3.2 Порошковые материалы и их применение | Содержание учебного материала | 6 | 1 |
|  | 1 | Порошковые материалы Классификация, строение, свойства порошковых материалов. Достоинство и недостатки. Применение в промышленности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа 19 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение композиционных материалов в современном производстве» |  |  |
|  | Самостоятельная работа 20 | 2 |  |
|  | Найти необходимую информацию и написать доклад на тему: «Применение порошковых материалов в современном производстве» |  |  |
|  | Всего часов | 120 |  |

# 7

# 3 условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к  материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины проводится в учебном кабинете   «Материаловедение»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места в количестве 30 мест;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия:  раздаточные дидактические материалы, плакаты

Технические средства обучения:

- компьютер (название, фирма, год выпуска) с лицензионным программным обеспечением MS Windows XP W, MS Office (№ __ лицензии, число, год);

- телевизор (марка);

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1  Овчинников В.В.

Металловедение: учебник/В.В. Овчинников,-М.: ИД «ФОРУМ»:

ИНФРА-М,     2011-320с.

2 Ярушин С.Г.

Технологические процессы в машиностроении: учебник для бакалавров/

С.Г. Ярушин-М.: Издательство Юрайт, 2011.-564с.-Серия: Бакалавр.

3 Стуканов В.А.

Материаловедение: учебное пособие-М.; ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.-368с.; ил-(Профессиональное образованин)

4  А.М.Адаскин, В.М.Зуев «Материаловедение» «АСАDЕМА», Москва 2007

Дополнительные источники:

1  Солнцев Ю.П. и др. Оборудование пищевых производств. Материаловедение: Учеб. для вузов.-СПб.: Изд-во «Профессия»,2007.-526с.

Для поиска рекомендованной литературы можно использовать Образовательные ресурсы Интернета по адресу www.alleng.ru

# 8

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

ОП. 04Материаловедение

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| определять виды конструкционных материалов | экспертная оценка на практическом занятии № 1,5,6,9,10 |
| выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации | экспертная оценка выполнения практического задания № 7,8 |
| проводить исследования материалов | экспертная оценка на практическом занятии № 1,5,6,9,10 |
| проводить испытания материалов | экспертная оценка выполнения практического задания № № 2,3,4 |
| Знания |  |
| Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии | индивидуальный опрос |
| классификацию и способы получения композиционных материалов | Тестирование, индивидуальный опрос |
| принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве | контроль знаний по карточкам-заданиям |
| строение и свойства металлов, методы их исследования | тестирование, контроль знаний по карточкам, индивидуальный опрос |
| классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | тестирование, контроль знаний по карточкам, индивидуальный опрос |
| методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ | индивидуальный опрос, тестирование, контроль знаний по карточкам |
| итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных умений | экзамен |

9