УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж»

Методические указания по организации проверки знаний по учебной дисциплине

ОП 08 Технология отрасли

для специальности (группы специальностей):

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям)

Липецк-2016

Методические указания по организации проверки знаний студентов по  учебной дисциплине ОП 08 «Технология отрасли»

Составитель:	Ермолова  Г.С.  преподаватель  общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией общепрофессиональных и механических дисциплин Председатель: _______________ /Платицин А.П./ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе: _________________/Перкова Н.И./ |
| --- | --- |

Методические указания по организации проверки знаний студентов предназначены для обучающихся  ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Методические указания по организации проверки знаний составлены в соответствии с примерной программой учебной дисциплины ОП 08 «Технология отрасли»  для  специальностей СПО, утвержденной Департаментом государственной политики в сфере нормативно-правового обеспечения образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года; рабочей программой учебной дисциплины «Технология отрасли» (дисциплина входит в общеобразовательный цикл базисного учебного плана специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки).

# Введение

Методические указания по организации проверки знаний составлены в соответствии с содержанием рабочей программы учебной дисциплины ОП 08 «Технология отрасли» (дисциплина входит в общеобразовательный цикл базисного учебного плана специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки).

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать подготовку к итоговой аттестации.

Подготовка студентов предполагает следующие виды и формы работы: конспектирование лекций, самостоятельное изучение материала с помощью учебников и учебных пособий, написание и защита реферата, доклада; подготовка к сообщению или беседе на практическом занятии, выполнение самостоятельных (индивидуальных) заданий творческого характера, систематическая работа со справочной литературой и нормативными материалами, с таблицами, схемами, тестами.

Работа направлена на освоение студентами следующих практических умений и знаний согласно требованиям рабочей программы учебной дисциплины «Технология отрасли» специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям):

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли;

- проектировать участки механических цехов;

- нормировать операции технологического процесса;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.

Теоретическая часть

В практике проверки знаний обучающихся сложились две основные формы контроля: устный опрос и письменная работа. Каждая из них, имея определенные положительные стороны, обладает и целым рядом существенных недостатков. Так устный опрос является выборочной формой контроля знаний отдельных учащихся, отнимающий значительный объем драгоценного времени от занятия. Письменная работа чрезвычайно трудоемка и не оперативна. К тому же оба этих метода не избавлены от негативных проявлений, связанных с необъективной оценкой знаний.

Свободной от этих недостатков является форма контроля в виде тестовых заданий, которая может с успехом применяться для текущей проверки знаний, при подготовке к зачетам и экзаменам. Система тестовых заданий имеет существенное преимущество в том, что позволяет избавиться от психологических проблем, связанных с предвзятым отношением преподавателя к конкретному учащемуся. В сочетании с другими видами проверки, использование тестовых заданий является эффективным инструментом повышающим мотивацию к изучаемой дисциплине и стимулирующим подготовку студентов к итоговой аттестации. В качестве тестовых заданий хорошо зарекомендовали себя такие формы, как: составление кроссвордов, задания с выбором одного верного ответа, с выбором нескольких верных ответов, задания на установление соответствия, задания с градуированными ответами, задания на установление правильной последовательности и т.д.

Тесты это более объёмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя задания по всем темам курса. Это позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить уровень знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам.

Данные методические указания позволят учащимся самостоятельно, в течение  учебного года контролировать уровень полученных знаний по разделам дисциплины «Технология отрасли», по средствам самостоятельного прохождения тестов.

Раздел 1. Отрасль промышленности

Задания  к  разделу №1

Задание №1

Вопрос:

Укажите  формы  общественного  разделения труда.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Коллективное, единичное, общественное;

2) Общее, частное, единичное;

3) Частное, общественное, индивидуальное;

4) Единичное, общее, самостоятельное.

Задание №2

Вопрос:

Перечислите  основные факторы, формирующие структуру промышленности.

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) Общественно-исторические условия, в которых идет развитие промышленности; международное разделение труда;

2) Продолжительность жизни населения страны;

3) Научно-технический прогресс; планируемые темпы развития промышленности;

4) Концентрация и специализация производства; сырьевые ресурсы страны

5) Географическое положение страны;

6) Рост материального благосостояния трудящихся.

Задание № 3

Вопрос:

Охарактеризуйте  металлургический  комплекс (МК), выбрав наиболее точную характеристику из предложенных вариантов.

1) МК представляет собой  интегрированную систему отраслей черной металлургии, горного машиностроения и ремонтной базы;

2) МК представляет собой девять подотраслевых подсистем;

3) МК представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы.

Задание № 4

Вопрос:

Укажите определение  отрасли  промышленности, выбрав правильный вариант из предложенных.

1) Отрасль промышленности представляет собой субъекты хозяйственной деятельности, производящие продукцию определенных видов;

2) Отрасль промышленности представляет собой  объект деятельности, разрабатывающий продукцию определенных видов;

3) Отрасль промышленности представляет собой совокупность субъектов хозяйственной деятельности  независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, разрабатывающих и производящих продукцию определенных видов, которые имеют однородное потребительское или функциональное назначение.

Задание № 5

Вопрос:

Укажите, на какие группы делятся отрасли промышленности по характеру воздействия на предмет труда.

1) Отрасли, производящие средства производства (группа «А»);

2) Отрасли, производящие предметы потребления (группа «Б»);

3) Отрасли, производящие элементы основных фондов (группа «С»);

4) Отрасли перерабатывающей  и обрабатывающей промышленности (группа «Д»).

Раздел 2. Стандартизация и классификация сырья, свойства сырья

Задания  к  разделу  №2

Задание №1

Вопрос:

Укажите  агрегатные состояния сырья.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Твердое, плазменное, полужидкое;

2) Газообразное, твердое, кристаллическое;

3) Твердое, жидкое, газообразное;

4) Плазменное, газообразное, органическое.

Задание № 2

Вопрос:

Перечислите основные этапы подготовки железной  руды к плавке.

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) Дробление, удаление пустой породы, сортировка;

2) Обогащение, удаление пустой породы, дробление, сортировка;

3) Удаление пустой породы, сортировка, дробление;

4) Дробление, сортировка, обогащение;

5) Агломерация, сортировка, окускование, дробление;

6) Сортировка, агломерация, обогащение.

Задание № 3

Вопрос:

Укажите последовательность технологического процесса производства окатышей.

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:

__ Загрузка шихты;

__ Сортировка окатышей;

__ Подготовка шихты;

__ Грануляция;

__ Сушка и обжиг.

Задание № 4

Вопрос:

Соотнесите технологические процессы подготовки железной руды и применяемое оборудование.

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) Окускование железных руд и концентратов;

2) Дробление и измельчение руды;

3) Обогащение руды.

__ Корытная мойка, барабанный сепаратор, магнитный сепаратор;

__ Агломерационная машина;

__ Шаровая мельница, конусная дробилка, щековая дробилка.

Задание № 5

Вопрос:

Выберите из представленного перечня материалы, применяемые  в качестве шихты для производства чугуна.

Запишите ответ:

Красный железняк, шлак сталеплавильного производства, колошниковая пыль, сидериты, сварочный шлак, окалина, флюсы, бурый железняк, агломерат, окатыши, кокс, магнитный железняк.

Задание № 6

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Кроме соединений железа, в руде находятся также другие минералогические составляющие: глина, кварцит, глинозем, известняк;

__ Введение флюсов в состав агломерата или в доменную печь необходимо для понижения температуры плавления пустой породы железной руды или агломерата и золы кокса, а также для перевода их в легкоплавкий жидкий шлак, который легко выходит из печи;

__ Для агломерационной машины  размер кусков дробленной  руды  должен быть от 40 до 100 мм;

__ Флотация применяется для уменьшения степени неоднородности химического и гранулометрического состава руды;

__ Агломерат более прочен, чем окатыши, так как в своем составе имеет глину.

Задание № 7

Вопрос:

Выберите основные свойства огнеупорных материалов, определяющие возможность их применения в том или ином металлургическом процессе.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Износостойкость, твердость, прочность;

2) Огнеупорность, химическая устойчивость, газопроницаемость, теплопроводность;

3) Электрическая проводимость при высоких температурах, пористость, термостойкость;

4) Химическая устойчивость, малая вязкость, пористость.

Задание № 8

Вопрос:

Выберите  правильное  описание процесса получения кокса.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Кокс  получают в результате обжига  каменного угля в коксовой печи;

2) Кокс получают нагревом без доступа воздуха (сухой перегонкой) коксующихся каменных углей при температуре от 1000 до 1200О С;

3) Кокс получают обогащением каменного угля.

Раздел 3.             Металлургия чугуна

Задания  к  разделу  №3

Задание № 1

Вопрос:

Укажите последовательность  расположения зон доменной  печи в направлении загрузки шихты.

__ Шахта;

__ Горн;

__ Колошник;

__ Заплечики;

__ Распар.

Задание № 2

Вопрос:

Перечислите продукты доменной плавки.

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) Шлак, агломерат, окалина, доменный газ;

2) Доменный газ, чугун, шлак, колошниковая пыль;

3) Чугун, флюсы, кокс, колошниковый газ;

4) Сталь, шлак, доменный газ, колошниковая пыль;

5) Колошниковая пыль, окатыши, агломерат;

6) Флюсы, чугун, шлак, окалина.

Задание № 3

Вопрос:

Укажите основную  причину  опускания загружаемых в доменную печь материалов:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Движение газового потока;

2) Освобождение объема из-за сгорания кокса;

3) Выпуск  готовых продуктов из доменной печи;

4) Повышение температуры;

5) Уплотнение материалов.

Задание № 4

Вопрос:

Выберите из перечисленных процессов те, которые происходят в доменной печи:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) Восстановление оксидов железа;

2) Спекание шихты;

3) Коксование;

4) Восстановление кремния и марганца;

5) Науглероживание железа.

Задание № 5

Вопрос:

Выберите правильный ответ : что называют чугуном ?

1) Сплав железа с углеродом  и другими элементами (марганцем, кремнием, серой и фосфором). Содержание углерода до 2,14%;

2) Сплав железа с углеродом  и другими элементами (марганцем, кремнием, серой и фосфором). Содержание углерода  больше  2,14%;

3)  Сплав железа с легирующими элементами или элементами-раскислителями.

Задание № 6

Вопрос:

Выберите правильное утверждение из представленных вариантов:

1) Повысить производительность доменной печи можно повышая качество подготовки сырых материалов, повышая температуру дутья, обогащая дутье кислородом, вдувая угольную пыль и мазут;

2) Повысить производительность доменной печи можно изменяя концентрацию сырых материалов, последовательность загрузки шихты, обогащая дутье кислородом.

Задание № 7

Вопрос:

Соотнесите  продукт доменной плавки с его назначением:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) Передельный  чугун;

2) Литейный чугун;

3) Колошниковый газ;

4) Доменные ферросплавы;

5) Колошниковая пыль;

6) Доменный шлак.

__ Цемент, бетон, щебень, брусчатка;

__ Сталь;

__ Агломерат;

__ Художественное литье;

__ Топливо;

__ Легирование и раскисление стали.

Раздел 4.             Прямое получение железа

Задания  к  разделу  №4

Задание № 1

Вопрос:

Выберите из представленного перечня вещества, которые используют в качестве восстановителей в процессе прямого получения железа.

Кремний, аргон, монооксид углерода, твердый углерод, азот, водород, фосфор

Задание № 2

Вопрос:

Соотнесите способы прямого получения железа  (по состоянию слоя обрабатываемых материалов) с используемым для этих процессов оборудованием.

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Плотный неподвижный слой;

2) Плотный подвижный слой;

3) Псевдоожиженный  слой;

4) Взвешенный слой.

__ Колонны, трубчатые печи;

__ Шахтные печи;

__ Кольцевые печи, циклоны;

__ Конвейерные машины, тигли;

Задание № 3

Вопрос:

Выберите из двух предложенных вариантов правильную формулировку процесса прямого восстановления железа:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) Под процессами прямого восстановления железа понимают способы получения губчатого железа, металлизованного сырья, литого железа или стали непосредственно из железорудных материалов;

2) Под процессами прямого восстановления железа понимают способы получения металла высокого качества с минимальным содержанием вредных примесей (серы и фосфора).

Раздел 5 .            Металлургия стали

Задания  к  разделу  №5

Задание № 1

Вопрос:

Соотнесите технологические процессы производства стали.

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) С верхней подачей кислорода;

2) Дуговая печь;

3) Рудный, скрап-рудный, скрап процесс;

__ Мартеновский;

__ Кислородно-конверторный;

__ Электросталеплавильный.

Задание № 2

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Сокращение времени загрузки конвертера увеличивает его производительность;

__ Футеровка конвертера имеет один слой;

__ Подача кислородного дутья в конвертер верхнего дутья производится вертикальной водоохлаждаемой фурмой;

__ Известь применяют для формирования жидкоподвижного шлака;

__ Из литейного  чугуна получают сталь.

Задание № 3

Вопрос:

Укажите последовательность  процесса  выплавки стали в кислородном конверторе:

__ Наклон конвертора;

__ Загрузка шлакообразующих и железной руды;

__ Залив чугуна;

__ Завалка стального лома;

__ Ввод кислородной фурмы и подача кислорода;

__ Корректировка процесса;

__ Замер температуры металла и взятие проб на химический состав;

__ Скачивание шлака;

__ Введение легированных материалов;

__ Слив готового продукта.

Задание № 4

Вопрос:

Выберите из представленных вариантов правильное назначение миксера.

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Миксер предназначен для хранения ферросплавов;

2) Миксер предназначен для создания запасов чугуна, усреднения его химического состава и поддержания температуры;

3) Миксер предназначен для  производства чугуна.

Задание № 5

Вопрос:

Соотнесите разновидности мартеновских процессов с применяемым составом шихты:

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) Твердый стальной скрап, твердый чугун;

2) Жидкий чугун, твердый стальной скрап;

3) Жидкий чугун.

__ Скрап-рудный процесс;

__ Рудный  процесс;

__ Скрап- процесс.

Задание № 6

Вопрос:

Заправка дуговой электропечи – это…

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответ:

1) Загрузка  шихты в печь сверху при помощи корзин;

2) Частичное обновление и устранение дефектов футеровки подины и откосов;

3) Плавление шихты вокруг электродов.

Задание № 7

Вопрос:

Укажите последовательность  процесса  выплавки стали в дуговой электропечи:

__ Плавление шихтовых материалов;

__ Восстановительный период;

__ Выпуск плавки;

__ Заправка печи;

__ Загрузка шихты;

__ Окислительный период.

Задание № 8

Вопрос:

Внепечная обработка жидкой  стали проводится для того чтобы:

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1)  Увеличить производительность металлургических  агрегатов;

2)  Улучшить качество стали;

3)  Изменить химический состав стали;

Задание № 9

Вопрос:

Выберите  из представленных вариантов описание процесса разливки стали сифоном.

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1)  Металл из ковша через разливочный стакан выпускают в изложницу, которую устанавливают на массивный поддон;

2) Металл из ковша выпускают в воронку центровой  и затем по каналам в поддоне  он  поступает одновременно в несколько изложниц;

3)  Металл непрерывно выпускают из сталеразливочного ковша  в промежуточный, а затем в кристаллизатор,  из которого образующийся слиток вытягивают при помощи валков.

Задание № 10

Вопрос:

Укажите последовательность  расположения оборудования при разливке стали  на УНРС  вертикального типа.

__ Тянущая клеть;

__ Разливочный ковш;

__ Кристаллизатор;

__ Промежуточный ковш;

__ Устройство для резки заготовок;

__ Зона вторичного охлаждения.

Задание № 11

Вопрос:

Выберите правильный ответ : что называют сталью ?

1) Сплав железа с углеродом  и другими элементами (марганцем, кремнием, серой и фосфором). Содержание углерода до 2,14%;

2) Сплав железа с углеродом  и другими элементами (марганцем, кремнием, серой и фосфором). Содержание углерода  больше  2,14%;

3)  Сплав железа с легирующими элементами или элементами-раскислителями.

Задание № 12

Вопрос:

Зона первичного охлаждения слитка располагается в :

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1)  Промежуточном  ковше УНРС;

2)  Кристаллизаторе  УНРС;

3)  В зоне тянущих валков УНРС.

Раздел 6 .           Производство ферросплавов

Задания  к  разделу  №6

Задание № 1

Вопрос:

Ферросплавами называют…

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Сплав железа с углеродом, в котором углерода более 2,14%;

2) Сплав железа с легирующими элементами или элементами-раскислителями;

3) Сплав железа с углеродом, в котором углерода до 2,14%

Задание № 2.

Вопрос:

Для каких целей применяют ферросплавы?

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Их используют при производстве стали в качестве шлакообразующих;

2) Их используют при производстве стали в качестве раскислителей и легирующих добавок для получения необходимых свойств металла и повышения его качества;

3) Их используют при производстве стали в качестве охлаждающих добавок.

Раздел 7 .           Литейное производство

Задания  к  разделу  №7

Задание № 1

Вопрос:

Что представляет собой процесс формовки?

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Процесс изготовления полуформ и стержней;

2) Процесс набивки и уплотнения формовочной смеси;

3) Процесс выдержки металла в форме.

Задание № 2

Вопрос:

Выберите из представленного перечня операции, выполняемые при отливке, в разовые формы.

Подготовка  формовочной смеси, сушка, уплотнение, изготовление стержней, изготовление  полуформ, отчистка отливок, заливка жидкого металла, набивка, обрубка, механическая обработка.

Раздел 8 .           Обработка металлов давлением

Задания  к  разделу  №8

Задание № 1

Вопрос:

Процесс обработки металлов давлением представляет собой…

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Заливку расплавленного металла во внутреннюю полость литейной формы, которая по конфигурации соответствует получаемой отливке;

2) Комплекс технологических процессов, при помощи которых производят уменьшение площади и изменение формы поперечного сечения заготовок без нарушения их сплошности и удаления частей металла;

3) Соединение металлических и не металлических материалов, при котором устанавливаются межатомные и межмолекулярные связи по контактируемым поверхностям соединяемых деталей.

Задание № 2

Вопрос:

Соотнесите способы прокатки с описанием технологического процесса.

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) Рабочие валки, осуществляющие пластическую деформацию, вращаются в противоположные стороны и, втягивая металл, изменяют форму его поперечного сечения и увеличивают его длину;

2) Валки имеют специальную форму, установлены в клети прокатного стана под некоторым углом друг к другу и вращаясь в одну стороне придают заготовке одновременно вращательное и поступательное движение, в следствии чего, заготовка втягивается в зазор между валками;

3) Валки с параллельными осями вращаются в одну сторону приводя во вращательное движение заготовку, которая пластически деформируется вдоль валков.

__ Поперечно-винтовая прокатка;

__ Продольная прокатка;

__ Поперечная прокатка.

Задание № 3

Вопрос:

Перечислите основные виды обработки металлов давлением.

Запишите ответ:

Задание № 4

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Обработка металлов давлением основана на пластичности металлов и сплавов;

__ Пластичность металлов и сплавов не зависит от химического состава, структуры и условий (температуры, скорости, степени деформации);

__ Процессы обработки металлов давлением осуществляются только в горячем состоянии;

__ Металлы являются кристаллическими телами;

__ Процесс обработки металлов давлением осуществляется только в холодном состоянии.

Задание № 5

Вопрос:

Волочением получают…

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Слябы, блюмы, полосы, листы, ленты;

2) Проволоку, тонкостенные трубы, фасонные профили;

3) Поковки массой от 5 до 400 килограмм.

Задание № 6

Вопрос:

Чем блюм отличается от сляба?

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Формой  поперечного сечения слитка;

2) Свойствами стали;

3) Технологической схемой.

Задание № 7

Вопрос:

Соотнесите описание технологического процесса с его названием.

Укажите соответствие для 2 вариантов ответа:

1) Процесс выдавливания металла заготовки из замкнутой полости инструмента через отверстие матрицы с площадью меньшей, чем площадь поперечного сечения заготовки;

2) Процесс многократного действия универсального подкладного инструмента или бойков, при котором металл пластически деформируется, постепенно приобретая заданные форму, размеры и свойства.

__ Ковка;

__ Прессование;

Задание № 8

Вопрос:

Выберите из представленного перечня операции, имеющие отношение к ковке.

Протягивание, волочение, осадка, обрезка заусенца, пробивка, гибка, шлифовка, термическая обработка, прошивка, скручивание, правка, отрубка, химико-термическая обработка, травление.

Задание № 9

Вопрос:

В чем заключается сущность процесса объемной штамповки?

Укажите правильный вариант из 3 вариантов ответа:

1) Способ изготовления плоских и объемных тонкостенных изделий из листов, полос или лент, с помощью штампов на прессах или без их применения (беспрессовая штамповка);

2) Способ придания заготовке заданной формы и размеров путем заполнения материалом рабочей полости штампа;

3) Способ образования заготовки путем пластического течения материала в полости штампа.

Задание № 10

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Контроль качества изделий осуществляется на всех этапах производства;

__ Для повышения точности и уменьшения шероховатости поверхности поковок не применяют калибровку;

__ Штамповка в закрытых штампах выполняется без заусенца.

Раздел 9 .           Порошковая металлургия

Задания  к  разделу  №9

Задание № 1

Вопрос:

Соотнесите название способа производства металлокерамических деталей с содержанием технологического процесса:

1) Приготовление шихты, дозировка и засыпка шихты в пресс-форму, прессование, выпрессовка;

2) Металлический порошок, заключенный в эластичную резиновую или металлическую оболочку, подвергают всестороннему обжатию жидкостью;

3) Приготовление шихты с добавлением в нее пластификатора (парафина). Форма изделия задается формой матрицы и может быть любой сложности;

4) Металлические порошки прокатывают в вертикальном и горизонтальном  направлениях.

__ Холодное  прессование

__ Гидростатическое прессование

__ Мундштучное прессование

__ Прокатка металлических порошков

Задание № 2

Вопрос:

Выберите из перечня материалов  такие, которые относятся к:

1) Пористым материалам;

2) Фрикционным материалам;

3) Магнитным материалам;

4) Электроконтактным материалам.

__ Материал на основе меди или железа, в состав которого входят компоненты, служащие в качестве смазки и предохраняющие материал от износа и компоненты, придающие материалу высокие фрикционные свойства;

__ Материал, имеющий в своем составе графит ;

__ Материалы, имеющие в своем составе железо, легированное алюминием, никелем, медью, кобальтом  и сплавы на его основе;

__ Материал, имеющий в своем составе, тугоплавкие металлы с медью, серебром, никелем.

Раздел 10 .           Переработка вторичных черных металлов

Задания  к  разделу  №10

Задание № 1

Вопрос:

Соотнесите название способа переработки лома вторичных черных металлов  с его происхождением:

Укажите соответствие для 4 вариантов ответа:

1) Дробление, брикетирование;

2) Резка на гидравлических и аллигаторных ножницах;

3) Разбивка с помощью копра;

4) Пакетирование;

5) Криогенная переработка.

__ Крупногабаритный стальной и чугунный лом;

__ Стальная и чугунная стружка;

__ Легковесный крупногабаритный лом;

__ Автомобильный лом, листовые отходы, бытовой лом.

Задание № 2

Вопрос:

Перечислите признаки классификации вторичных черных металлов.

Запишите ответ:

Раздел 12 .           Готовая продукция, ее хранение и транспортировка

Задания  к  разделу  №12

Задание № 1

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Внутренний транспорт перевозит грузы  на предприятия и с предприятий, осуществляет сбыт  продукции и снабжение.

__ Межцеховой транспорт выполняет перевозки между отдельными цехами, производствами, цеховыми и общепроизводственными складами.

__ Внешний транспорт обеспечивает перемещение грузов в пределах цехов и отдельных складов.

Задание № 2

Вопрос:

Соотнесите вид склада и  изделия, которые могут храниться на этом складе:

Укажите соответствие для 4 вариантов ответа:

1) Специально оборудованные открытые площадки;

2) Открытые площадки под навесами;

3) Специально оборудованные отапливаемые помещения;

4) Специально оборудованные неотапливаемые помещения.

__ Станки с числовым программным обеспечением, электронное оборудование, приборы;

__ Технологическое  оборудование  (изложницы, поддоны и т. д.);

__ Детали, запасные части, узлы, инструмент;

__ Смазочные материалы, горюче-смазочные материалы.

Раздел 13 .           Техника безопасности и охрана окружающей среды в металлургической промышленности

Задания  к  разделу  №13

Задание №1

Вопрос:

Укажите  виды  инструктажа на производстве:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Вводный, общий, повторный, коллективный;

2) Первичный, единичный, вводный, целевой.

3) Вводный, первичный, внеплановый, повторный, целевой.

Задание №2

Вопрос:

Определите пары по названию и принципу действия пылеуловителей:

1) Пылевой поток очищается за счет действия сил гравитации;

2) Пылевой поток резко меняет направление своего движения, что способствует выпадению частиц пыли;

3) Пылевой поток орошается потоком жидкости через форсунки;

4) Пылевой поток проходит через слой жидкого растворителя;

5) Пылевой поток проходит через матерчатые или тканевые фильтры;

6) Пылевой поток очищается за счет действия электрического поля.

__ Барботеры;

__ Инерционные пылеуловители мокрого типа;

__ Гравитационные;

__ Электрофильтры;

__ Инерционные пылеуловители сухого типа;

__ Матерчатые или тканевые.

Задание № 3

Вопрос:

Верны ли следующие утверждения?

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Отстаивание – это сливание жидкости с отстоявшегося осадка.

__ Резервуары или бассейны для отстаивания называют отстойниками.

__ Жироловки – это резервуары для улавливания нефтепродуктов.

__ Флотация – это процесс разделения мелких твердых частиц, основанный на различии их в смачиваемости водой.

__ Градирня – это устройство  в системе оборотного водоснабжения  для охлаждения воды.

__ Септик – это железобетонный резервуар для биологической  переработки с помощью бактерий органической части осадка сточных вод.

__ Дезинфекция – это заключительный этап обработки сточных вод.

Задание № 4

Вопрос:

Выберите из представленного перечня оборудование, применяемое для очистки сбрасываемых сточных вод:

Циклоны,  центробежные  скрубберы , отстойники, жироловки, нефтеловушки, электрофильтры, барботеры, осветлители, песколовки, септики.

Задание №5

Вопрос:

Определите, что из представленного перечня относится к техническим мероприятиям организации безопасных условий труда, а что относится к организационным мероприятиям :

1) Инструктаж и обучение;

2) Расчет и проектирование оборудования;

3) Разработка и внедрение регламента труда и отдыха;

4) Создание системы сигнализации и системы предупредительных знаков;

5) Создание индивидуальных средств защиты;

6) Обучение работающих безопасным и безвредным приемам работы.

Ответы на тестовые задания

Раздел 1  Отрасль промышленности

Задание 1 – 1

Задание 2 – 1, 3, 4, 6

Задание 3 – 3

Задание 4 – 3

Задание 5 – 1, 2

Раздел 2  Стандартизация и классификация сырья, свойства сырья

Задание 1 – 3

Задание 2 – 4, 5

Задание 3 – 3, 1, 4, 2, 5

Задание 4 – 1-2, 2-3, 3-1

Задание 5 – колошниковая пыль, сталеплавильный шлак, сварочный шлак, окалина, флюсы, агломерат, окатыши, кокс

Задание 6 – да, да, нет, нет, нет

Задание 7 – 2

Задание 8 – 2

Раздел 3 Металлургия чугуна

Задание 1 – 3, 1, 5, 4,2

Задание 2 – 2

Задание 3 – 2

Задание 4 – 1, 4, 5

Задание 5 – 2

Задание 6 – 1

Задание 7 – 1-2, 2-4, 3-5, 4-6, 5-3, 6-1

Раздел 4 Прямое получение железа

Задание 1 – кремний, монооксид углерода, твердый углерод

Задание 2 – 1-2, 2-1, 3-3, 4-4

Задание 3 – 1

Раздел 5 Металлургия стали

Задание 1 – 2, 2-3, 3-1

Задание 2 – да, нет, да, да, нет

Задание 3 – 1, 4, 3, 2, 5, 9, 6, 8, 7, 10

Задание 4 – 2

Задание 5 – 1-3, 2-1, 3-2

Задание 6 – 2

Задание 7 – 4, 5, 1, 6, 2, 3

Задание 8 – 2

Задание 9 – 2

Задание 10 - 2, 4, 3, 6, 1, 5

Задание 11 – 1

Задание 12 – 2

Раздел 6  Производство ферросплавов

Задание 1 – 2

Задание 2 – 2

Раздел 7 Литейное производство

Задание 1 – 1

Задание 2 – подготовка формовочной смеси, уплотнение, изготовление стержней, изготовление полуформ, очистка отливок, заливка жидкого металла

Раздел 8  Обработка металлов  давлением

Задание 1 – 2

Задание 2 – 1-2, 2-1, 3-3

Задание 3 – прокатка, прессование, ковка, штамповка, волочение

Задание 4 – да, нет, нет, нет, нет

Задание 5 – 2

Задание 6 – 1

Задание 7 – 1-2, 2-1

Задание 8 – осадка, пробивка, гибка, прошивка, правка, скручивание, отрубка

Задание 9 – 1

Задание 9 – 1

Задание 10 – да, нет, да

Раздел 9  Порошковая металлургия

Задание 1 – 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

Задание 2 – 1-2, 2-1, 3-3, 4-4

Раздел 10  Переработка вторичных черных металлов

Задание 1 – 1-2, 2-4, 3-1, 4-4, 5-4

Задание 2 – происхождение, химический состав, габаритные размеры

Раздел 12  Готовая продукция, ее хранение и транспортировка

Задание 1 - нет, да, нет

Задание 2 – 1-2, 2-4, 3-1, 4-3

Раздел 13  Техника безопасности и охрана окружающей среды в металлургической промышленности

Задание 1 – 3

Задание 2 – 1-3, 2-5, 3-2, 4-1, 5-6, 6-4

Задание 3 – да, да, нет, нет, да, да, да

Задание 4 – отстойники, жироловки, нефтеловушки, осветлители, песколовки, септики

Задание 5 – технические мероприятия – 2, 3, 4, 5

организационные мероприятия – 1, 6

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов

Основные источники:

- Чертов А.Д. Современный кислородно-конвертерный процесс; Учебное пособие, Некоммерческое издание, 2010. -219 с.

- Дюдкин  Д. А. Производство стали. Внепечная металлургия стали- М.: Теплотехник, 2010.-544 с.

- Линчевский Б.В. Металлургия черных металлов: Учебник для техникумов-3-е изд. , переработанное и дополненное - М.: Металлургия, 2010- 336 с.

Периодические издания (отечественные журналы):

- «Сталь»

- «Металлург»

Интернет-ресурсы:

- Официальный сайт ОАО «НЛМК»: http://www.nlmk.ru/our_operations/production/