Приложение 2

Задания для самоконтроля качества усвоения материала по теме: «Серые, высокопрочные и ковкие чугуны, их свойства, маркировка и области применения»

1. Сопоставьте виды чугунов с их характерными признаками:

| виды чугунов | признаки |
| --- | --- |
| 1 Высокопрочный | А Весь углерод в свободном состоянии |
| 2 Белый | Б Получаемый из белого путем отжига |
| 3 Ковкий | В Весь углерод в виде цементита |
| 4 Серый | Г Получаемый модифицированием |

2. Ответьте на вопросы:

Форма ответа: сочетание цифры вопроса и буквы ответа.

Варианты ответов:

а) серый б) белый  в) ковкий г) высокопрочный

1. Как называется чугун, в котором углерод содержится в виде цементита?

2. Как называется чугун, получаемый медленным охлаждением?

3. Как называется чугун с шаровидными включениями?

4. Как называется чугун, получаемый в результате отжига?

5. Как называется чугун, в котором углерод находится в виде пластинок графита?

6. Как называется чугун, получаемый в результате модифицирования?

7. Как называется чугун с графитом в виде хлопьев?

8. Какой чугун обладает высокими литейными свойствами?

9. Какой чугун имеет высокую пластичность?

3. Закончите расшифровку:

1. КЧ 38-8

КЧ  - ...

38 -  …

8 -  …

2. СЧ 300 -20

СЧ - …

300 -  …

20 -  …

3. АЧС – 6

АЧ -  …

С - …

6  -  …

4. ВЧ 35 - 22

ВЧ - …

35 - …

22 - …

4.Расшифруйте следующие марки чугунов:

СЧ 400 - 600;

КЧ 70 -2;

АЧК-3;

ВЧ 100-4.

5.Определите марку чугуна, если  при испытании определили, что предел прочности чугуна при изгибе равен 64 кгс/мм2, а предел прочности  при растяжении - 44 кгс/мм2.

6. Опишите процессы, происходящие при получении ковкого чугуна, согласно графику.