УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОБПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Методические указания по выполнению практических работ по теме: «Механическое оборудование

технологических линий прокатных

цехов»

по МДК 02.01. «Оборудование цехов обработки металлов давлением»

для специальности: 150412 (22.05.02) Обработка металлов давлением

по дисциплине «Технологическое оборудование»

для специальности: 151031 (15.02.01) Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного оборудования

(по отраслям)

Липецк-2014

Методические указания по выполнению практических работ по теме: «Механическое оборудование технологических линий прокатных цехов» МДК 02.01. «Оборудование цехов обработки металлов давлением» и учебной дисциплине «Технологическое оборудование»

Составитель:	Платицин А.П., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией общепрофессиональных и механических дисциплин Председатель: _______________ /Платицин А.П./ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе: ________________/Перкова Н.И./ |
| --- | --- |

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Липецкий металлургический колледж» специальностей 150412 (22.05.02) Обработка металлов давлением и 151031 (15.02.01) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) для выполнения практических работ с целью освоения практических умений и навыков.

Методические указания по выполнению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой ПМ 02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой (ПМ входит в основную часть примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 150412 (22.05.02) Обработка металлов давлением по программе базовой подготовки и углубленной подготовки) и учебной дисциплины «Технологическое оборудование» (дисциплина входит в основную часть примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 151031 (15.02.01) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) по программе базовой подготовки).

ВВЕДЕНИЕ

Практические работы являются необходимой частью при изучении ПМ 02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой специальности 150412 (22.05.02) Обработка металлов давлением и дисциплины «Технологическое оборудование» специальности 151031 (15.02.01) «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». В ходе их выполнения студенты на основе изученного теоретического материала осуществляют расчет машин и механизмов главной линии прокатного стана. Так же эти методические указания необходимы при выполнении курсового и дипломного проектов по данной теме.

Качественное выполнение данного вида работы является предпосылкой выполнения расчетной части курсовых работ и дипломных проектов, развития исследовательских способностей.

Цель данного учебного пособия – оказание помощи студентам всех металлургических специальностей ССУЗов, и особенно студентам-заочникам, т.к. в нем содержится теоретический материал с расчетной частью и исходные данные для индивидуальной работы студентов. В каждой практической работе тридцать вариантов, максимально приближенных к реальным условиям и в частности к оборудованию ОАО «НЛМК».

Практическая работа по каждой теме выполняется только после изучения данной темы.

Методические указания включают шесть практических работ. Описание каждой содержит:

- четко сформулированную цель задания и само задание;

- теоретический материал;

- исходные данные для расчетной работы;

- контрольные вопросы;

- содержание отчета о работе.

Выполнение работ требует использование знаний и умений по учебным дисциплинам «Техническая механика», «Детали машин», «Материаловедение» и др. способствующих формированию необходимых качеств профессионально компетентного специалиста. Кроме того, практические задания формируют и профессиональные качества – стремление работать самостоятельно, уметь применить теоретические знания, ответственность и обязательность.

Практические работы направлены на освоение следующих практических компетенций, умений и знаний согласно требованиям ФГОС СПО специальности 150412 (22.05.02) Обработка металлов давлением, рабочей программы ПМ 02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой»:

ПК02.01 Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования

уметь:

- читать чертежи узлов и деталей технологического оборудования;

знать:

- методику расчетов энергосиловых параметров оборудования обработки металлов давлением, методику настройки оборудования и контроль за его работой;

- классификацию, конструкцию и принцип работы технологического оборудования;

- технологические возможности технологического оборудования;

- допустимые режимы работы механизмов технологического оборудования.

Практические работы направлены на освоение следующих практических умений и знаний согласно требованиям ФГОС СПО специальности 151031 (15.02.01) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), рабочей программы дисциплины «Технологическое оборудование».

уметь:

- читать кинематические схемы;

- определять параметры работы оборудования и его технические возможности;

знать:

- назначение, область применения, устройство,  принципы работы оборудования;

- технические характеристики и технологические возможности промышленного оборудования;

- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации.

Практическая работа по каждой теме выполняется только после изучения данной темы.

Методические указания включают шесть практических работ. Описание каждой содержит:

- цель практического занятия;

- четко сформулированное задание;

- теоретический материал;

- исходные данные для самостоятельной расчетной работы;

- контрольные вопросы;

- содержание отчета о работе.

Методические указания к выполнению

практических работ для студентов

- К выполнению практической работы необходимо подготовиться до начала учебного занятия.

- При подготовке к практической работе используйте рекомендованную литературу, предложенную в данных методических указаниях, конспекты лекций.

- К выполнению работы допускаются студенты, освоившие необходимый теоретический материал.

- Выполняя предложенные задания, пишите орфографически и стилистически грамотно, четко и кратко в рабочей тетради по МДК 02.01. «Оборудование цехов обработки металлов давлением» или учебной дисциплине «Технологическое оборудование».

- По окончании выполнения практической работы проверьте себя, ответив на контрольные вопросы для самопроверки.

- Если практическая работа не сдана в указанные сроки (до выполнения следующей практической работы) по неуважительной причине, оценка снижается.

Практическая работа №1

РАСЧЁТ РОЛЬГАНГА

Цель работы: Изучение конструкции рольгангов, их назначения и принципа

работы. Построение кинематических схем механизмов. Ведение

мощностных и кинематических расчетов привода рольганга.

Задание: Выполнить расчет мощности электродвигателя привода роликов ро-

льганга и выбрать его по каталогу, построить кинематическую схему

привода роликов рольганга, если известны следующие исходные дан-

ные: количество роликов рольганга работающих от одного электрод-

вигателя ; масса ролика ; масса транспортируемого металла

; диаметр бочки ролика рольганга ; диаметр трения в подшип-

никовых опорах ролика ; скорость транспортируемого металла .

Принять к.п.д. зубчатого зацепления ; червячного зацепления

; различных типов муфт ; пары подшипников

. Исходные данные приведены в таблице 1.1.

Теоретическая часть

Для транспортирования прокатываемого метала к прокатному стану, задачу метала в валки, приёма его из валков и передвижения к вспомогательным машинам (ножницам, пилам, правильным машинами т.д.) служат рольганги. По своему назначению рольганги делятся на рабочие и транспортные. По своей конструкции рольганги выполняют с групповым и индивидуальным приводом роликов и с холостыми роликами.

Рис.1.1. Кинематическая схема привода рольганга: 1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – ролики рольганга; 4 – универсальный шпиндель.

Рассмотрим рольганг с групповым приводом роликов (см. рис. 1.1). Нагрузка на один ролик обратно пропорциональна числу роликов, которые одновременно соприкасаются с прокатываемым металлом. После каждого прохода масса раската распределяется между большим числом роликов и соответственно уменьшается крутящий момент на каждый отдельный двигатель( при индивидуальном приводе).

Для большей надежности работы рольганга при определении крутящих моментов выбирают вариант наибольшей нагрузки на ролики.

Момент и мощность привода роликов рольганга определяются с учётом трех факторов:

а) потерь на трение в подшипниках при передвижении метала по рольгангу;

б)возможность буксования роликов по металлу;

в) возможности транспортирования металла с ускорением, для чего к роликам необходимо приложить динамический момент.

Момент от сил трения в подшипниках роликов рольганга

;                                                     (1.1)

где  - вес транспортируемого метала( при индивидуальном приводе – вес метала, приходящийся на один ролик: );  – число роликов, приводимых от одного электродвигателя;  – вес ролика;  - коэффициент трения в подшипниках ролика();  - диаметр трения в подшипниковых опорах ролика.

Момент от возможного буксования роликов по металлу:

;                                                        (1.2)

где – коэффициент трения ролика при буксовании (по горячему металлу , по холодному металлу );  – диаметр бочки ролика.

Динамический момент:

;                                                     (1.3)

где  – момент инерции ролика,  – момент инерции металла,  – угловое ускорение.

Момент инерции вращающейся массы:

,  ;       (1.4)                     где  – радиус инерции

,   ;                                 (1.5)

где  - наружный радиус цилиндра.

Выражение  называется маховым моментом вращающейся массы.

При ускорении вращения роликов рольганга находящихся на них металл движется с ускорением поступательно. При заданном ускорении поступательного движения существует соотношение:

где  – ускорение поступательно движущегося металла (для холодного металла  ; для горячего ).

Тогда:

;                                        (1.6)

где  – масса ролика, т;  - масса транспортируемого металла, т;  - диаметр инерции ролика, м;  - радиус бочки ролика, м.

Суммарный момент привода роликов рольганга:

.                                         (1.7)

Мощность, требуемая для вращения роликов рольганга

.                                       (1.8)

где  - угловая скорость вращения роликов;  – скорость движения металла.

Требуемая мощность электродвигателя

;                                                          (1.9)

где  – к.п.д. привода.

Отчет о роботе должен содержать: тему и цель работы; требуется самосто-ятельно изобразить кинематическую схему привода рольганга исходя из условий задания и расчетную часть со всеми пояснениями. В конце работы необходимо сделать выводы. Для подготовки к защите ответе на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Объясните принцип работы и конструкцию рольганга.

2. Что такое индивидуальный и групповой привод рольганга.

3. Какие типы по назначению бывают рольганги.

4. Назовите основные параметры рольгангов.

5. Назовите типы роликов применяемых в конструкциях рольгангов.

Таблица 1.1. Исходные данные для выполнения работы

| Вариант |  |  |  |  |  |  | Вариант |  |  |  | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | м/с | м | м | т | т |  | шт | м/с | м | м | т | т |
| 1 | 4 | 2,0 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | 2,6 | 16 | 4 | 2,5 | 0,70 | 0,40 | 0,45 | 1,4 |
| 2 | 4 | 1,2 | 0,75 | 0,55 | 1,20 | 2,0 | 17 | 5 | 2,0 | 0,84 | 0,50 | 1,00 | 3,0 |
| 3 | 5 | 1,2 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 1,0 | 18 | 4 | 1,5 | 0,80 | 0,54 | 0,95 | 2,0 |
| 4 | 4 | 1,3 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 1,4 | 19 | 2 | 10,0 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,4 |
| 5 | 5 | 1,1 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 1,0 | 20 | 2 | 12,0 | 0,50 | 0,32 | 0,60 | 0,5 |
| 6 | 4 | 1,3 | 0,75 | 0,55 | 0,70 | 1,2 | 21 | 3 | 8,0 | 0,60 | 0,40 | 0,51 | 0,8 |
| 7 | 4 | 1,5 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 2,0 | 22 | 3 | 9,0 | 0,60 | 0,42 | 0,50 | 0,6 |
| 8 | 3 | 1,4 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,8 | 23 | 4 | 7,2 | 0,50 | 0,30 | 0,80 | 1,2 |
| 9 | 6 | 5,0 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 1,2 | 24 | 3 | 6,5 | 0,55 | 0,34 | 0,85 | 0,7 |
| 10 | 5 | 4,0 | 0,70 | 0,40 | 0,70 | 1,1 | 25 | 5 | 1,0 | 0,90 | 0,72 | 2,60 | 15,0 |
| 11 | 3 | 4,0 | 0,60 | 0,30 | 0,70 | 4,2 | 26 | 5 | 0,9 | 0,95 | 0,70 | 2,50 | 12,0 |
| 12 | 3 | 3,5 | 0,60 | 0,30 | 0,70 | 3,8 | 27 | 6 | 2,0 | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 8,0 |
| 13 | 4 | 4,1 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 0,8 | 28 | 5 | 1,5 | 0,85 | 0,64 | 1,20 | 6,5 |
| 14 | 3 | 3,8 | 0,75 | 0,40 | 0,60 | 0,9 | 29 | 3 | 8,0 | 0,60 | 0,42 | 0,45 | 0,7 |
| 15 | 5 | 3,0 | 0,70 | 0,40 | 0,45 | 1,2 | 30 | 3 | 5,0 | 0,65 | 0,40 | 0,45 | 0,5 |

Четные – горячий металл; нечетные – холодные металл.

Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛНИЕ УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НОЖНИЦ

Цель работы: Изучение процесса резанья на ножницах с прямыми и наклонны-

ми ножами. Ведение расчетов усилий резанья для различных

типов ножниц.

Задание: Выполнить расчет усилий резания, для различных типов ножниц, если

известны следующие исходные данные: толщина разрезаемого мате-

риала ; ширина разрезаемого материала  и сам материал который

необходимо порезать. Исходные данные приведены в таблице 2.2.

Теоретическая часть

Процесс резанья состоит из трёх периодов:

1) Вмятие ножей в металл; при этом усилие на ножи постепенно увеличивается до максимального значения ; длительность этого периода характеризуется коэффициентом , равным отношению глубины внедрения ножей в металл при смятии  к исходной высоте сечения металла , т.е.:

;                                                             (2.1)

2) Собственно резанья (сдвига металла по плоскости резанья) при этом усилие резанья уменьшается по мере уменьшения высоты (площади) сечения металла;

3) Складывания (отрыва) оставшейся неразрезанной части сечения. В общем виде максимальное усилие резанья определяется по формуле:

,                                          (2.2)

где  - максимальное касательное сопротивление при резании (сдвиге) металла;  - сечение металла в момент начала собственно резанья (сдвига) металла;  - коэффициент (); для мягких металлов , для твердых металлов ;  - предел прочности материала.

В момент окончания вмятия ножей (начала собственно резанья) высота сечения металла равна:

,                                             (2.3)

тогда площадь прямоугольного сечения, испытывающее напряжение среза

;                                                  (2.4)

где  – толщина сечения;    – ширина разрезанного сечения

При определении расчетного максимального усилия резания, действующего на ножи, надо учесть влияние затупления ножей и увеличения зазора между ними при длительной работе ножниц. Поэтому окончательная расчетная формулы максимального усилия резанья для ножниц с параллельными ножами будет иметь следующий вид:

;                                       (2.5)

где  – коэффициент, учитывающий влияние затупления ножей ( – для горячего резанья,  – для холодного резания);  – коэффициент, учитывающий влияние увеличения зазора между ножами (– для горячего резания,  – для холодного резания).

Максимальное усилие резания для ножниц с наклонным ножом

;                                    (2.6)

где  - коэффициент надреза;  - угол наклона ножей (для всех вариантов ).

Таблица 2.1. Механические свойства материалов

| Металл |  | горячее резание | холодное резание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МПа | - | - | - | - |
| Сталь 5 Сталь 10 Сталь 20 Сталь 40 Сталь 45 Сталь 50 Сталь 50С2 1Х18Н9Т ШХ10 18ХГТ 30ХГСА 40ХН2МА 35ХГСА Бр 010Ф1 Бр АЖ9-4 Медь Цинк Дюралюминий | 490 – 510 470 – 490 410 – 430 620 – 640 630 – 650 610 – 630 780 – 800 1400 – 1600 1800 – 1900 1000 – 1100 1100 – 1200 980 – 1000 1600 – 1650 220 – 260 400 – 450 200 – 220 220 – 230 230 – 240 | 0,3 0,32 – 0,40 0,30 – 0,36 0,28 – 0,38 0,25 – 0,35 0,25 – 0,3 0,23 – 0,28 0,25 – 0,30 0,20 – 0,25 0,25 – 0,35 0,20 – 0,25 0,20 – 0,25 0,25 – 0,35 0,30 0.30 0,35 0,30 0,25 | 0,80 – 1,05 0,75 – 1,0 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,70 – 0,95 0,70 – 0,95 0,65 – 0,90 0,70 – 0,80 0,65 – 0,70 0,70 – 0,85 0,65 – 0,75 0,70 – 0,80 0,65 – 0,75 0,75 0,80 0,95 0,70 0,50 | 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,20 0,10 0,15 0,10 0,09 0,15 0,22 0.25 0,20 0,20 0,15 | 0,55 0,5 0,35 – 0,45 0,32 – 0,45 0,30 – 0,40 0,30 – 0,40 0,25 – 0,30 0,45 0,30 0,30 0,30 0,35 0,30 0,40 0,42 0,45 0,40 0,25 |

Отчет о роботе должен содержать: тему и цель работы, расчетную часть со всеми пояснениями; в конце работы необходимо сделать вывод. Для 1-6 и 17-23 вариантов – горячая резка, для остальных вариантов – холодная резка. При подготовки к защите ответе на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Назовите назначение и основные параметры ножницы.

- Классификация и назначение гильотинных ножниц.

- Объясните разницу в усилиях резания, для различных типов ножниц.

Таблица 2.2. Исходные данные для выполнения работы

| № вар | материал |  |  | № вар | материал |  |  | № вар | материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм |  |  | мм | мм |  |  | мм | мм |
| 1 | Сталь 10 | 8 | 800 | 11 | 18ХГТ | 10 | 500 | 21 | ШХ10 | 12 | 400 |
| 2 | Сталь 20 | 10 | 800 | 12 | 30ХГСА | 5 | 600 | 22 | 35ХГСА | 5 | 500 |
| 3 | Сталь 50 | 12 | 600 | 13 | 40ХН2МА | 3 | 600 | 23 | Сталь 45 | 20 | 500 |
| 4 | Сталь 50С2 | 12 | 600 | 14 | Бр 010Ф1 | 4 | 200 | 24 | Цинк | 3 | 800 |
| 5 | 1Х18Н9Т | 10 | 400 | 15 | Бр АЖ9-4 | 3 | 300 | 25 | Дюралюминий | 5 | 650 |
| 6 | ШХ10 | 8 | 400 | 16 | Латунь | 2 | 400 | 26 | Медь | 8 | 600 |
| 7 | Медь | 4 | 600 | 17 | Сталь 10 | 5 | 600 | 27 | 18ХГТ | 6 | 600 |
| 8 | Цинк | 3 | 800 | 18 | Сталь 20 | 6 | 650 | 28 | 30ХГСА | 6 | 800 |
| 9 | Дюралюминий | 10 | 800 | 19 | Сталь 5 | 8 | 650 | 29 | БрАЖ9-4 | 5 | 550 |
| 10 | Сталь 45 | 12 | 500 | 20 | Сталь 50С2 | 10 | 650 | 30 | Сталь 40 | 10 | 700 |

Практическая работа №3

РАСЧЁТ ДИСКОВЫХ НОЖНИЦ

Цель работы: Изучение конструкции дисковых ножниц, их назначение и принци-

па работы. Ведение мощностных расчетов электродвигателя

привода ножниц, а так же прочностного расчет вала – отправки

для дисков.

Задание: Выполнить расчет мощности электродвигателя привода дисковых

ножниц и выбрать его по каталогу, провести проектный и провероч-

ные расчеты промежуточного вала 3 (см. рис.3.2) на прочность, если

известны следующие исходные данные: толщина разрезаемой поло-

сы ; ширина разрезаемой полосы , скорость резания полосы ,

диаметр трения подшипников опор валов, на сколько частей не-

обходимо порезать полосу (технология резания) и сам материал по-

лосы, которую необходимо порезать. Исходные данные приведены в

таблице 3.1. Не достающие данные в работе №2; резание холодное.

Теоретическая часть

Дисковые ножницы применяют для обрезки кромок широких полос и резки этих полос вдоль на несколько узких.

Для получения качественной резки (прямой рез без заусенцев) дисковые ножницы устанавливают с радиальным перекрытием = 1…2мм (чем толще полоса, тем меньше перекрытие ножей); при h > 10мм применяются отрицательное перекрытие и с небольшим баковым (горизонтальным) зазором  = (0,05…0,08)h (при резании полосы толщиной < 0,2 мм ножи устанавливают плотно, без зазора). Толщину диска применяют в пределах (0,06…0,1)D. Ножи изготавливают из хромовольфрамовой стали марки 5ХВС с твердостью после термообработки 60HRC, и имеющей предел прочности σ ≈ 1500 МПа; угол заострения ножей принимают 90(ножи строго цилиндрические).

Рис. 3.1. Схема резания металла дисковыми ножницами: а – ножи установлены в одной вертикальной плоскости; б – верхний нож смещен в направлении движения полосы; в – к определению усилия резания.

Для обрезки кромок применяют двухпарные дисковые ножницы, а для роспуска широкой полосы – многопарные.

Дуги ВС и АС (рис 3.1) заменим соответствующими хордами; в таком случае процесс резания дисковыми ножами будет аналогичен процессу резания наклонами ножами, поэтому  (относительная глубина надреза) определяется по табл. 2.1.

Диаметр диска на практике обычно принимают

;                                                    (3.1)

где  – максимальная толщина разрезаемой полосы.

Угол захвата металла диска (см. рис.3.1)

;                                                  (3.2)

где  – радиус диска.

Угол перекрытия дисковых ножей (см. рис.3.1)

.                                                    (3.3)

Угол наклона хорды резания ВС (см. рис 3.1)

.                                                        (3.4)

Усилие резания одной парой дисков

;                                      (3.5)

где ,, - коэффициенты, как и для случая резания на гильотинных ножницах (см. практическая работа № 2),  – предел прочности разрезаемого материала, определяется по табл. 2.1.

Крутящий момент, необходимый для резания парой дисков

;                                           (3.6)

где  - угол приложения силы

.                                   (3.7)

Момент трения в опорах одной пары дисков

;                                                (3.8)

где  – коэффициент трения ( = 0,005);  – диаметр трения в подшипниках опор валов на которые крепятся дисковые ножи.

Мощность электродвигателя для привода ножниц

;                                        (3.9)

где  - коэффициент, учитывающий потери мощности на трение дисков о разрезаемый металл (=1,1…1,2);  –число пар дисков;  - угловая скорость дисковых ножей ();   – к.п.д. привода ножниц (см. рис 3.2).

Рис. 3.2 Схема привода дисковых ножниц: 1 – дисковые ножи; 2 – оправка для ножа; 3 – промежуточный вал; 4 – синхронизирующий вал настройки ножей; 5 – эксцентриковые втулки; 6 – червячный редуктор; 7 – шестерни; 8 – шпиндели; 9 – шестерённая клеть; 10 – редуктор; 11 – электродвигатель.

Отчет о работе должен содержать: тему и цель работы; требуется самостоя-тельно найти к.п.д. привода ножниц и выполнить проектный и проверочные расчеты промежуточного вала 3 (см. рис.3.2) на прочность; расчетную часть со всеми пояснениями. В конце необходимо сделать вывод. Для подготовке к защите ответе на контрольные вопросы. Так же в отчёте необходимо изобразить все расчетные схемы, учитывая, что расстояние между опорами промежуточного вала 3 (см. рис. 3.2) – 2500мм.

Контрольные вопросы:

1. Назначение дисковых ножниц, объясните принцип работы и назовите основные узлы дисковых ножниц.

2. Способы удаления отрезаемой кромки (отход) при резке полосы на дисковых ножницах.

3. Для чего дисковые ножи устанавливают с радиальным перекрытием.

4. Назовите назначение и типы дисковых пил.

Таблица 3.1. Исходные данные для выполнения работы

| № варианта |  |  |  |  | Материал полосы | Технология резки | № варианта | Ширина полосы |  |  |  | Материал полосы | Технология резки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | м/с | мм |  |  |  | мм | мм | м/с | мм |  |  |
| 1 | 2250 | 5 | 1.6 | 200 | 50С2 | Резанье боковых кромок полосы | 16 | 1800 | 3 | 1.4 | 220 | Сталь 5 | Резанье боковых кромок полосы |
| 2 | 2200 | 3 | 1.4 | 200 | 50С2 |  | 17 | 1650 | 4 | 1.5 | 210 | Сталь 10 |  |
| 3 | 2300 | 4 | 1.5 | 200 | Сталь 10 |  | 18 | 2100 | 2 | 1.8 | 220 | Сталь 20 |  |
| 4 | 2100 | 6 | 1.3 | 220 | Сталь 20 |  | 19 | 2250 | 1 | 1.7 | 210 | Сталь 50 |  |
| 5 | 2000 | 2 | 1.7 | 200 | Сталь 50 |  | 20 | 1950 | 6 | 1.3 | 220 | Сталь 40 |  |
| 6 | 1800 | 2 | 1.5 | 210 | Сталь 50 | Резанье боковых кромок и роспуск полосы на 3 равные полосы | 21 | 1950 | 4 | 1.3 | 200 | 50C2 | Резанье боковых кромок и роспуск полосы на 3 равные полосы |
| 7 | 1650 | 1 | 2.0 | 200 | 50С2 |  | 22 | 2050 | 6 | 1.2 | 220 | Сталь 20 |  |
| 8 | 2100 | 5 | 1.4 | 210 | Сталь 45 |  | 23 | 2350 | 8 | 1.1 | 230 | Сталь 10 |  |
| 9 | 2250 | 3 | 1.8 | 220 | Сталь 5 |  | 24 | 2150 | 2 | 1.8 | 200 | 50C2 |  |
| 10 | 1950 | 4 | 1.6 | 200 | Сталь 40 |  | 25 | 2250 | 3 | 1.7 | 210 | 18ХГС |  |
| 11 | 2200 | 6 | 1.5 | 220 | 50С2 | Резание боковых кромок и роспуск полосы на равные полосы | 26 | 2000 | 2 | 2.0 | 200 | Сталь 10 | Резанье боковых кромок и роспуск полосы на 4 равные полосы |
| 12 | 1800 | 8 | 1.2 | 230 | Сталь 10 |  | 27 | 1800 | 3 | 1.9 | 210 | Сталь 20 |  |
| 13 | 2100 | 3 | 1.4 | 200 | Сталь 40 |  | 28 | 2200 | 6 | 1.4 | 200 | 50C2 |  |
| 14 | 2300 | 2 | 1.6 | 210 | Сталь 20 |  | 29 | 1600 | 4 | 1.8 | 210 | Сталь 40 |  |
| 15 | 1900 | 1 | 1.8 | 220 | Сталь 10 |  | 30 | 2200 | 1 | 2.1 | 190 | 50C2 |  |

Практическая работа №4

РАСЧЁТ БАРАБАННЫХ ЛЕТУЧИХ НОЖНИЦ

Цель работы: Изучение конструкций летучих ножниц, их назначение и принципа

работы. Ведение расчета усилия, статического момента и мощ-

ности резания полосы на летучих барабанных ножницах.

Задание: Выполнить расчет мощности электродвигателя привода барабанных

летучих ножниц и выбрать его по каталогу, если известны следующие

исходные данные: толщина разрезаемой полосы ; ширина разрезае-

мой полосы , скорость движения полосы , диаметр барабанов нож-

ниц (траектории ножей) и сам материал полосы, которую необходи-

мо порезать. Исходные данные приведены в таблице 4.1. Не достаю-

щие данные в работе №2; резание холодное.

Теоретическая часть

Рис. 4.1 Схема барабанных летучих ножниц: 1 – ножи; 2 – барабаны с ножами; 3 – разрезаемая полоса; 4 – универсальные шпиндели: 5 – редуктор (шестеренная клеть) 6 – муфта; 7 – электродвигатель; 8 – тормоз.

Устройство и принцип работы этих ножниц состоит в следующем (рис 4.1). На двух барабанах по их образующим радиально закреплены ножницы. Полоса движется непрерывно и подаётся к ножницам подающими роликами с постоянной скоростью  и соответственно . При встрече верхнего и нижнего ножей происходит резание полосы.

При резании металла барабанные летучие ножницы могут работать по двум основным режимам:

- периодических запусков и остановок;

- непрерывного вращения барабанов (непрерывный).

Рассмотрим случай, когда барабаны одинакового диаметра и ножи на барабанах параллельные.

Максимальное усилие реза

;                                          (4.1)

где ,, - коэффициенты, как и для случая резания на ножницах с прямыми ножами (см. практическая работа № 2);  – предел прочности разрезаемой полосы, - относительная глубина внедрения ножей (определяются по табл. 2.1);  - площадь поперечного сечения разрезаемой полосы.

Рис. 4.2  Схема резания полосы на летучих барабанных ножницах.

Угол начала резания (см. рис.4.2)

;                                           (4.2)

где  - толщина разрезаемой полосы;  - перекрытие ножей (); – диаметр траектории ножей.

Угол окончании резания (см. рис.4.2)

.                                (4.3)

Угол приложения силы  (см. рис.4.2)

.                             (4.4)

Момент на валу нижнего приводного барабана ножниц

;                                       (4.5)

где   – к.п.д. привода ножниц (см. рис 4.1).

Мощность резания

;                                                   (4.6)

где  - угловая скорость барабана.

Отчет о работе должен содержать: тему и цель работы, расчетную часть со всеми пояснениями и схемами; в конце работы необходимо сделать вывод. Требуется самостоятельно найти к.п.д. привода ножниц. Для подготовки к защите ответе на контрольные вопросы. Недостающие данные в предыдущих работах.

Контрольные вопросы

1. Назначение летучих ножниц.

2. Типы летучих ножниц.

Таблица 4.1. Исходные данные для выполнения работы

| № вариант | Ма Материал Поло полосы |  |  |  |  | № вариант | Материал полосы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм | мм | м/с |  |  | мм | мм | мм | м/с |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Сталь 50 50С2 Сталь 45 1Х18Н9Т Сталь 5 Сталь 40 Сталь 20 1Х18Н9Т Сталь 45 Сталь 10 Сталь 40 Сталь 5 50С2 Сталь 10 Сталь 20 | 1100 1400 950 1300 900 1600 1400 1050 1200 1000 1100 1150 1500 1050 1300 | 500 800 450 750 480 600 550 520 700 500 650 580 600 640 700 | 0,6 0,7 0,6 1,2 1,3 1,0 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 0,9 0,7 | 1,6 1,4 1,8 1,4 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 | 161718 19 20 21 22 23 24 25 2627 282930 | Сталь 20 Сталь 10 50C2 Сталь 5 Сталь 40 Сталь 10 Сталь 45 1Х18Н9Т Сталь 20 Сталь 40 Сталь 51Х18Н9Т Сталь 45 50X2 Сталь 50 | 1500950 1000 1600 1400 900 1100 1600 1200 1150 1000 1300 1600 950 1500 | 500 650 550 580 600 520 600 660 500 540 600 550 640 600 550 | 0,7 0,9 0,8 1,2 1,0 0,6 1,0 0,9 1,1 0,6 0,7 0,9 1,1 0,8 1,2 | 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 1,5 1,9 1,6 1,5 1,4 1,7 1,8 1,6 1,4 |

Практическая работа №5

РАСЧЁТ МОТАЛКИ

Цель работы:  Изучение конструкций моталок, их назначение и принципа рабо-

ты. Ведение расчета мощности электродвигателя привода мота-

лки и расчёта на прочность вала барабана моталки.

Задание: Выполнить расчет мощности электродвигателя привода барабана мо-

талки и выбрать его по каталогу и рассчитать на прочность вал бара-

бана моталки, если известны следующие исходные данные: толщина

полосы ; ширина полосы , скорость движения полосы , предел

текучести материала полосы , максимальный радиус рулона ,

масса рулона , радиус барабана моталки, длина барабана мо-

талки , масса барабана моталки , расстояние между опорами

вала барабана моталки , диаметр вала барабана моталки .

Исходные данные приведены в таблице 5.1.

Теоретическая часть

Моталки применяют для сматывания прокатанного метала в рулоны и бунты. На современных высокоскоростных (20…40м/с) станах холодной прокатки применяют моталки с безредукторным приводом бара-бана непосредственно от электро-двигателя большой мощности. На рис. 5.1 дан разрез по барабану моталки конструкции ВНИИметма-ша для непрерывного четырёх клетевого стана холодной про-катки 2500. Зажим переднего конца полосы губками 1 и 2 и раз-жатие сегментов 6 и 4 осущест-вляется одним пружинногидра-влическим устройством, воздейст-        Рис. 5.1 Разрез по барабану моталки

вующим на шток 7 и ползунок 10,

последний перемещает верхний клин 3 и зажимает полосу губками; в то же время происходит раздвижение сегментов 4 и 6 клином 5. При обратном ходе штока с ползуном зажим полосы освобождается, и сегменты сближаются (перед съемом рулона с барабана моталки). Козырёк 9 предназначен для облегчения ввода переднего конца полосы в губки и закрытия щели при наматывания полосы на барабан моталки.

При наматывании рулона массой 1…25 т с натяжением полосы 100…150кН барабан 8 моталки испытывает большие напряжения, поэтому он должен быть прочным и жестким. С этой целью при конструировании необходимо стремиться увеличивать внутреннее сечение барабана и по возможности уменьшить сечение сегментов (не снижая их жесткости) при заданном наружном диаметре барабана.

Рис. 5.2 Линия привода моталки: 1 – электродвигатель; 2 – вал барабана; 3 – дополнительная (отводная) опора; 4 – рулон полосы на барабане моталки.

Как было указано выше, для получения качественной полосы (равномерной толщины по ширине и длине) процесс холодной прокатки и сматывания прокатанной полосы в рулон должен быть устойчивым, т.е. натяжение полосы  и скорость ее должны быть при это постоянным (;). Отсюда следует, что мощность на барабане моталки при сматывании полосы в рулон с натяжением будет также постоянной:

.                                           (5.1)

Так как в процессе наматывания полосы при  радиус рулона увеличивается, то очевидно, момент на барабане будет переменным:

;                                                  (5.2)

где  и  – текущие (переменные) значения радиуса рулона и угловой скорости барабана моталки.

Таким образом, электрическая схема автоматизации процесса смотки полосы в рулон должна обеспечивать непрерывное уменьшение угловой скорости барабана моталки по мере увеличения радиуса рулона.

При сматывании в рулон прямолинейная полоса изгибается по радиусу, равному радиусу рулона, и при этом все ее поперечные сечения испытывают упруго – пластический изгиб. Момент упруго – пластического изгиба равен

;                                        (5.3)

где  - момент сопротивления полосы упругой зоны, имеющей высоту  от нейтральной линии сечения полосы.

Момент изгиба полосы действует в той же плоскости что и момент натяжения полосы, поэтому по правилам механики можно считать, что он приложен к валу барабана – моталки. Для совершения работы изгиба полосы от барабана моталки (т.е. от электродвигателя ее привода) потребуется затрата дополнительной мощности.

Ввиду того, что точно определить значение  и  не представляется возможным, при определения дополнительной мощности двигателя моталки примем (с некоторым запасом), что при сматывании в рулон полоса испытывает пластический изгиб по всему сечению, т.е. , тогда

,  ;          (5.4)

где  – минимальное значение радиуса рулона, равное радиусу барабана моталки.

Мощность электродвигателя привода моталки можно определить по формуле

;                                                     (5.5)

где  - к.п.д. привода; .

При определении , согласно формуле (5.1), следует учитывать наибольшее натяжение

;                                                      (5.6)

где  - удельное натяжение полосы,  и  - ширина и толщина полосы.

Для получения устойчивого процесса холодной прокатки и наматывания полосы на барабан моталки на практике стремятся работать с большими удельными натяжениями. Однако из за опасения обрыва полосы (при наличии мелких трещин – концентраторов на её боковых кромках) это натяжение не допускают свыше , где  – предел текучести материала полосы (с учетом наклёпа её при холодной прокатке). Обычно принимают: при прокатке и сматывании в рулон полосы толщиной до 1мм , толщиной более 1мм .

Рассчитаем на прочность вал барабана моталки. Результирующая нагрузка, действующая на барабан моталки (рис.5.2):

(5.7)

где  – суммарный вес, действующий вниз.

Считаем, что поворотная опора плотно прилегает к концу консольного вала барабана моталки и воспринимаем опорную реакцию; тогда расчетная схема может быть представлена в виде трёх опорной балки с распределённой нагрузкой  .

Применяя уравнение трёх моментов, получим

;                                     (5.8)

где ; ; ; моментальная площадь , поэтому:

;

; ; ; .

Момент изгиба в любом сечении

.                                               (5.9)

Для нахождения максимума  приравниваем производную к нулю и находим :

Момент сопротивления сечения вала барабана в пролёте

где  - средний (условный) диаметр вала в сечении , имеющем сложную конфигурацию.

Напряжение изгиба в сечении  и при

.                                                 (5.10)

Максимальный крутящий момент на валу барабана моталки, равный номинальному моменту электродвигателя (при ):

.                                    (5.11)

Напряжение кручения в этом сечении при  и

.                                                 (5.12)

Результирующее напряжение , где  (для стали марки 35ХНВ из которой изготовлен кованый вал с коэффициентом запаса - 5)

Рассмотрим случай, когда дополнительная (поворотная) опора недостаточно плотно прилегает к концу вала барабана, т.е. барабан моталки является консольным. Напряжение изгиба у опоры вала будет при

; .                       (5.13)

Определим радиальное давление сжатия барабана моталки при наматывании полосы с натяжением  по формуле

;                (5.14)

где - радиус вала барабана моталки;  – максимальный радиус рулона; – радиус барабана моталки.

Отчёт о работе должен содержать: тему и цель работы, расчётную схему и расчётную часть со всеми пояснениями; в конце работы необходимо сделать вывод, в котором необходимо указать выбранный двигатель выполнение условий прочности во всех случаях. Если условия не выполняются, то необходимо предложить решение возникшей проблемы. Для подготовки к защите ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Назначение моталки.

2. Назовите типы применяемых моталок.

3. Объясните принцип работы моталки показанной на рисунке в практической работе.

4. Объясните, чем вы руководствовались, выбирая тип электродвигателя.

5. За счёт чего обеспечивается натяжение полосы при её сматывании.

6. При расчёте на прочность объясните, как можно определить коэффициент запаса прочности.

7. Какие последствия могут возникнуть при занижении коэффициента запаса прочности и при завышении.

Таблица 5.1. Исходные данные для выполнения работы

| Вари ант | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | м/с | МПа | мм | мм | кг | кг | мм | мм | мм |
| 1 2 3 | 2350х0,6 2300х0,6 2375х0,5 | 21 19 22 | 320 310 300 | 400 390 410 | 900 910 900 | 25000 26000 25500 | 12000 12500 12000 | 3700 3750 3650 | 3600 3600 3550 | 400 390 400 |

Продолжение таблицы 5.1

| Вари ант | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | м/с | МПа | мм | мм | кг | кг | мм | мм | мм |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2275х0,5 2350х0,7 2325х0,8 2330х0,6 2340х0,5 2360х0,7 2320х0,6 2350х0,6 2300х0,6 2375х0,5 2275х0,5 2350х0,8 2325х0,6 2330х0,7 2340х0,6 2350х0,9 2320х0,5 2350х0,6 2300х0,6 2375х0,5 2275х0,5 2350х0,9 2325х0,5 2350х0,7 2300х0,8 2290х0,9 2360х0,7 | 23 21 20 23 20 11 19 20 21 19 23 22 24 21 22 24 25 22 20 21 24 25 23 19 20 21 22 | 290 300 320 310 300 320 330 300 320 340 300 310 320 295 300 305 320 340 330 320 310 315 300 310 320 310 300 | 400 380 420 400 410 400 390 400 410 390 400 410 400 410 395 405 400 410 400 390 400 410 400 400 400 410 410 | 910 900 910 900 920 910 920 900 910 900 910 920 890 900 920 910 890 900 890 910 900 910 920 910 920 930 940 | 27000 26500 25500 25000 25700 26000 26150 24000 25000 24500 25500 26000 24500 25000 25500 26000 25750 25000 24500 25500 25000 25150 25250 25000 25000 26000 26000 | 11500 12500 12000 12150 12300 11980 12050 12000 11500 12000 11500 12000 12500 12000 12000 12150 12250 13000 12500 12000 12250 12350 12150 12000 12000 12100 12100 | 3700 3750 3800 3700 3750 3700 3750 3700 3650 3700 3650 3700 3650 3700 3700 3750 3750 3800 3750 3700 3700 3700 3750 3700 3700 3700 3750 | 3650 3550 3650 3600 3600 3600 3600 3600 3550 3600 3550 3600 3650 3600 3600 3600 3600 3600 3550 3650 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 | 400 380 410 400 400 400 410 400 390 390 400 410 390 400 400 400 400 400 410 400 410 400 400 400 410 400 400 |

Практическая работа №6

РАСЧЁТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЛИСТОПРАВИЛЬНОЙ РОЛИКОВОЙ МАШИНЫ

Цель работы: Изучение конструкций листоправильных машин, их назначение и

принципа работы. Ведение расчета мощности электродвигателя

привода роликов листоправильной машины.

Задание: Выполнить расчет мощности электродвигателя привода роликов лис-

топравильной машины и выбрать его по каталогу, если известны сле-

дующие исходные данные: толщина полосы ; ширина полосы ,

скорость движения полосы (правки полосы), предел текучести мате-

риала полосы , диаметр листоправильных роликов , диаметр

трения в подшипниковых опорах, шаг между роликами одного ря-

да, количество роликов и тип подшипниковой опоры. Исходные

данные приведены в таблице 6.2.

Теоретическая часть

Процесс правки на многороликовых правильных машинах основан на упруго-пластическом изгибе полосы, движущейся между роликами, расположенными в шахматном порядке (см. рис. 6.1). Для изгиба полосы к ней надо приложить такой внешний изгибающий момент (момент упругого изгиба), который преодолел бы момент внутренних сил, возникающих вследствие появления в полосе внутренних напряжений противоположного знака

;                                                  (6.1)

где  - предел текучести материала полосы; - ширина полосы; - толшина полосы.

Рис. 6.1 Расчетная схема к определению усилий на ролики и моментов изгиба полосы

Для получения более простых расчетных формул с достаточной точностью можно принять, что степень пластической деформации поверхностных слоев полосы от второго ролика к предпоследнему (первый и последний ролики не изгибают полосы) изменяется по прямолинейному закону согласно уравнению

;                                          (6.2)

где - коэффициент упруго-пластического изгиба под -тым роликом; - количество роликов; - максимальный коэффициент упруго-пластического изгиба под вторым роликом ();-тым - число роликов; - порядковый номер ролика.

Упруго-пластический изгибающий момент при изгибе полосы одним -тым роликом

;                                  (6.3)

Усилие на каждый -тый ролик при правке и суммарное усилие на все ролики можно определить из выражения и суммарное усилие

;    ;                                      (6.4)

где - шаг между роликами одного ряда.

Крутящий момент при правке полосы (момент деформации) для каждого -того ролика и суммарный момент деформации

;  ;                      (6.5)

где  - диаметр ролика; - модуль упругой пластической деформации, (- для стали).

Момент трения в подшипниках для каждого -того ролика, нагруженного усилием и суммарный момент трения

;    ;                                (6.6)

где - коэффициент трения в подшипниковых опорах роликов (для шариковых

подшипников ; для роликовых ; для игольчатых ; для подшипников скольжения );- диаметр трения в подшипниковых опорах.

Момент трения качения по полосе для каждого ролика, нагруженного усилием  и суммарный момент трения качения

;    ;                                    (6.7)

где - коэффициент трения качения (для стальной полосы ).

Суммарный крутящий момент на каждом ролике и максимальный крутящий момент для вращения всех роликов

;   .                    (6.8)

Мощность электродвигателя привода роликов многороликовой правильной машины

;                                           (6.9)

где - скорость правки полосы; - к.п.д. привода роликов ().

Отчёт о работе должен содержать: тему и цель работы, расчётную схему и расчётную часть со всеми пояснениями; в конце работы необходимо сделать вывод, в котором необходимо указать выбранный двигатель. Результаты расчетов необходимо внести в табл. 6.1. Суммарные значения (по вертикали) проверяем по формулам:

;                                   (6.10)

.

Таблица 6.1

| № роликов | Коэффициент | Упруго-пластический момент | Усилие на ролики | Моменты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | деформации | трения в подшип- никах | трения качения | суммарный |
|  |  |  | верхние | нижние |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - | - |  |  |  |
| 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  | - |  |  |  |

Для подготовки к защите ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Назовите типы правильных машин.

2. Назначение многороликовой листоправильной машины.

3. Назовите типы применяемых листоправильных машин.

4. Объясните принцип работы листоправильной машины показанной на рисунке в практической работе.

5. Объясните, чем вы руководствовались, выбирая тип электродвигателя.

6. Какой ролик, рассчитали бы на прочность и почему.

Таблица 6.2. Исходные данные для выполнения работы

| № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип подшипниковой опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа | мм | мм | шт. | мм | мм | мм | м/с |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 300 310 290 320 340 310 320 290 300 330 | 2350 2350 2340 2350 2360 2300 2340 2300 2350 2300 | 8 7 9 6 8 4 8 6 8 9 | 17 16 18 19 15 14 17 18 16 17 | 150 150 150 150 150 160 150 150 150 150 | 160 160 160 160 160 170 160 160 160 160 | 100 100 100 100 100 110 100 100 100 100 | 0,5 0,8 1,5 1,2 0,6 0,9 1.0 1,4 0,7 1,1 | Роликовые подшипники качения |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 310 320 290 300 350 300 310 290 320 340 | 2360 2340 2350 2330 2350 2300 2320 2300 2310 2340 | 8 7 8 6 8 9 8 6 8 7 | 18 17 16 19 17 17 18 17 19 15 | 150 150 160 150 150 150 150 150 150 160 | 160 160 170 160 160 160 160 160 160 170 | 110 110 120 110 110 110 110 110 110 120 | 0,6 0,9 0,5 1,3 0,7 1,0 1.1 1,5 0,8 1,2 | Игольчатые подшипники качения |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 300 310 290 320 340 360 320 290 300 330 | 2350 2350 2330 2340 2350 2300 2300 2310 2320 2300 | 8 7 8 6 9 8 5 6 8 6 | 14 17 18 17 14 17 12 16 17 18 | 160 150 150 150 160 150 170 150 150 150 | 170 160 160 160 170 160 180 160 160 160 | 130 120 120 120 130 120 140 120 120 120 | 0,5 0,8 1,3 1,2 0,6 0,9 1.0 1,4 0,7 1,1 | Подшипники скольжения |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Королёв. А.А, Конструкция и расчёт машин и механизмов прокатных станов. – М.: Металлургия, 1985.

- Машины и агрегаты металлургических заводов. Т – 3 (А.И. Целиков, Полухин П.И., Гребеник В.М. и др.) –  М.: Металлургия, 1987-1988

- Гребеник В.М., Иванченко Ф.К., Ширяев В.И, Расчёт металлургических машин. – Киев 1988

- Королёв А.А, Механическое оборудование прокатных и трубных цехов.- М.: Металлургия, 1987.

5. Гудилов И.И. «Оборудование прокатных цехов: Эксплуатация, надежность:

Учебное пособие для средних специальных учебных заведений». – М.:

Интермет Инжиниринг, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Технические данные двигателей постоянного тока производства завода «Электротяжмаш»

| Типоразмер двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращения | Момент | Динамический момент инерции | Масса | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | мин-1 | кН м | 103 кг-м2 | 103 кг | % |
| П2-18/70-0.315 | 315 | 440 | 925 | 36 | 83,6 | 1,2 | 25,8 | 78,2 |
| П2-21/90-4 | 4000 | 750 | 5700 | 100/250 | 382 | 12,5 | 80,0 | 93,2 |
| П2-23/85-7,1 | 7100 | 930 | 8120 | 100/180 | 678 | 32,2 | 102,5 | 94 |
| П2-23/106-7,1 | 7100 | 930 | 8200 | 80/125 | 847,6 | 38,8 | 119 | 94,3 |
| П2-23/170-8 | 8000 | 930 | 9250 | 50/80 | 1528 | 64 | 215 | 93,4 |
| П2-24/71-6,3 | 6300 | 825 | 8050 | 160/315 | 378 | — | 81,8 | 95 |
| П2-25/130-9 | 9000 | 930 | 10200 | 63/120 | 1364 | 77,5 | 169 | 94,8 |
| П2-26/150-10 | 10000 | 930 | 11350 | 50/100 | 1910 | 121,2 | 202 | 94,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Технические данные реверсивных двигателей постоянного тока серии П2 21-25-го габаритов производства ПО ХЭМЗ

| Типоразмер двигателя | Мощность | Ток | Частота вращения | Момент | Динамический момент инерции | Масса | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | А | мин-1 | кН м | 103 кг-м2 | 103 кг кг | % |
| П2-630-215-86 | 3150 | 3650 | 90/150 | 334,25 | 13,63 | 69,4 | 92,5 |
| П2-630-216-8С | 3150 | 3680 | 71/125 | 423,7 | 16,68 | 65,4 | 91,7 |
| ПВ2-630-217-8К | 3150 | 3730 | 56/100 | 537,2 | 19,5 | 148 | 91,1 |
| ПВ2-630-217-14К | 7100 | 8075 | 125/150 | 542,4 | 20,05 | 150 | 94,3 |
| П2-800-217-8С | 3150 | 3710 | 56/100 | 537,2 | 19,6 | 107,35 | 91,1 |
| П2-800-217-14С | 7100 | 8075 | 125/150 | 542,4 | 20,05 | 108,15 | 94,3 |
| П2-800-218-8С | 3150 | 3750 | 45/80 | 668,5 | 22,4 | 125,5 | 90,1 |
| П2-800-218-14С | 7100 | 8130 | 90/125 | 753,4 | 22,85 | 127 | 93,7 |
| П2-800-227-8С | 4000 | 4710 | 50/100 | 764 | 29,8 | 121 | 90,9 |
| П2-800-227-14С | 8000 | 9080 | 100/125 | 764 | 30,25 | 123 | 94,4 |
| П2-800-228-8С | 4000 | 4830 | 40/80 | 955 | 38,5 | 146 | 89,3 |
| П2-800-228-14С | 8000 | 9130 | 80/125 | 955 | 39 | 148 | 93,7 |
| П2-800-237-8С | 4500 | 5300 | 45/90 | 955 | 43,8 | 148 | 90,9 |
| П2-800-237-14С | 9000 | 10200 | 90/100 | 955 | 47 | 150 | 94,5 |
| П2-1000-238-8С | 4500 | 5350 | 36/71 | 1193,7 | 53,8 | 166 | 89,8 |
| П2-1000-238-14С | 9000 | 10200 | 71/100 | 1210,6 | 57 | 168 | 94,0 |
| П2-1000-247-8С | 4500 | 5280 | 40/80 | 1074,4 | 63 | 162,5 | 90,8 |
| П2-1000-247-14С | 10000 | 11380 | 80/90 | 1193,7 | 63,5 | 164,5 | 94,5 |
| П2-1000-248-8С | 4500 | 5360 | 32/63 | 1343 | 80,25 | 189,5 | 89,9 |
| П2-1000-248-14С | 10000 | 11450 | 63/90 | 1515,9 | 83,45 | 191,5 | 93,7 |
| П2-800-253-8С | 5000 | 5720 | 90/125 | 530,5 | 52,5 | 101 | 93,7 |
| П2-800-255-8С | 5000 | 5740 | 63/100 | 758 | 60 | 118 | 93,2 |
| П2-1000-257-8С | 5600 | 6600 | 36/71 | 1485,5 | 82,3 | 200 | 90,7 |
| П2-1000-257-14С | 12 500 | 14200 | 71/90 | 1681,3 | 85,8 | 203 | 94,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В Технические данные двигателей постоянного тока производства ЛПЭО « Электросила»

| Типоразмер двигателя | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращения | Момент | Динамический момент инерции | Масса | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | В | А | мин-1 | кН м | 103 кг-м2 | 103 кг | % |
| МП4000-32 | 4000 | 930 | 4780 | 32/80 | 1193,8 | 60 | 190 | 90 |
| МП6300-63 | 6300 | 930 | 7170 | 63/80 | 955 | 42,5 | 182 | 94 |
| МП6300-40 | 6300 | 930 | 7370 | 40/80 | 1504 | 85 | 195 | 91,9 |
| МП9000-63 | 9000 | 750 | 8960 | 50/80 | 1719 | 60 | у208 | 93,7 |
| МП 12500-63 | 12500 | 930 | 14150 | 63/90 | 1895 | 125 | 230 | 95 |
| МШООО-315 | 1000 | 440 | 2480 | 315/800 | 30,3 | 0,45 | 13 | 93,6 |
| МП5600-300 | 5600 | 930 | 6325 | 300/400 | 178,3 | 16 | 70 | 95,2 |
| МП7100-125 | 7100 | 930 | 8000 | 125/250 | 542,4 | 42,5 | 110,6 | 95,4 |
| 2МП2000-315 | 2 х 1000 | 440 | 2 х 2480 | 315/800 | 2 х 30,3 | 0,91 | 27,2 | 93,6 |
| ЗМП3000-315 | 3 х 1000 | 440 | 3 х 2480 | 315/800 | 3 х 30,3 | 1,4 | 39,6 | 93,3 |
| 2МП3200-300 | 2x1600 | 465 | 2 х 3660 | 300/500 | 2 х 50,9 | 2,5 | 45 | 93,9 |
| 2МП11200-300 | 2 х 5600 | 930 | 2 х 6325 | 300/500 | 2x178,3 | 27,5 | 116 | 95,2 |
| 2МП14200-200 | 2x7100 | 930 | 2 х 7985 | 200/400 | 2x339 | 60 | 165 | 95,6 |
| 2МШ4200-125 | 2x7100 | 930 | 2 х 8000 | 125/250 | 2x542 | 95,0 | 232 | 95,4 |
| 2МШ4200-50 | 2 х 6300 | 930 | 2 х 7280 | 50/100 | 2x1203 | 212,5 | 316 | 92,8 |