Нержавеющие стали и сплавы.

Хромистые коррозионностойкие стали.

Содержат 13, 17 или 25-27 % хрома. В зависимости от структуры, полученной  при охлаждении на воздухе, различают:

-хромистые стали ферритного (0,8Х13, 12Х17,15Х25Ти т.д.);

-мартенситно-ферритного (12Х13);

-мартенситного (20Х13) классов.

| Марка стали | Вид ТО | Основные свойства | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 08Х13,12Х13 | закалка от t=1000°С и отпуск при t=600-700°С | хорошо свариваются и обрабатываются давлением | для изготовления деталей с повышенной пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам, работающих в слабоагрессивных средах. |
| 30Х13,40Х13 | закалка и отпуск при t=200-300°С. | высокая твердость, прочность и износостойкость | режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины и подшипники, работающие в коррозионной среде. |
| 12Х17, 15Х25Е,15Х28 | отжиг при t=700-780°С. | сварке подвергаются редко | для оборудования заводов легкой и пищевой промышленности, труб, работающих в агрессивных средах, для кухонной посуды. |

Хромоникелевые коррозионностойкие стали.

Содержат 18 % хрома и 9-12 % никеля

| Марка стали | Вид ТО | Основные свойства | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 03Х18Н12,04Х18Н10 | закалка при t=1100-1150°С в воде без отпуска | более высокая коррозионная стойкость, лучшие механические свойства, хорошо свариваются | Используются для деталей, изготовляемых из листовой стали штамповкой и сваркой, в пищевой и химической промышленности, в холодильной технике. |