Приложение 1

Примеры выполнения практического задания

Таблица 1 Задание для камеры УЛ-1

| Характеристика пиломатериала | Категория качества сушки | Категория режима |
| --- | --- | --- |
| Порода | Толщина, мм | Ширина мм | Влажность, % |  |  |
|  |  |  | Wн | Wк |  |  |
| Ольха | 19 | 70 | 65 | 8 | 2 | Ф |
| Береза | 19 | 80 | 65 | 8 | 2 | Ф |
| Ольха | 19 | 100 | 65 | 8 | 2 | Ф |

Таблица 2 Режимы сушки

| Порода | Толщина пиломатериала, мм | Номер и индекс режима | Номер ступени режима | Изменение влажности древесины на каждой ступени | Параметры режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t˚,С | ∆t˚,С | φ |
| Ольха | 19 | 2-Д | 1 2 3 | 65….30% 30….20% 20….8% | 82 87 108 | 10 14 35 | 0,65 0,55 0,24 |
| Береза | 19 | 2-Д | 1 2 3 | 65….30% 30….20% 20….8% | 82 87 108 | 10 14 35 | 0,65 0,55 0,24 |
| Ольха | 19 | 2-Д | 1 2 3 | 65….30% 30….20% 20….8% | 82 87 108 | 10 14 35 | 0,65 0,55 0,24 |

для камеры УЛ-1

Таблица 3 Задание для камеры СМ-4К

| Характеристика пиломатериала | Категория качества сушки | Категория режима |
| --- | --- | --- |
| Порода | Толщина, мм | Ширина, мм | Влажность, % |  |  |
|  |  |  | Wн | Wк |  |  |
| Береза | 16 | 100 | 60 | 22 | 0 | М |
| Осина | 19 | 70 | 60 | 22 | 0 | М |
| Осина | 22 | 100 | 60 | 22 | 0 | М |

Таблица 4 Режимы сушки для камеры СМ-4К

| Порода | Толщина, мм | Влажность, % | Номер и индекс режима | Состояние сушильного агента в разгрузочном конце камеры | Максимальная психометрическая. разность в загрузочном конце камеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wн% | Wк% |  | t10C | t20C | φ1 | ∆t20C |
| Береза | 16 | 60 | 22 | 1 – М | 55 | 15 | 0,40 | 4 |
| Осина | 19 | 60 | 22 | 1 – М | 55 | 15 | 0,40 | 4 |
| Осина | 22 | 60 | 22 | 2 – М | 55 | 14 | 0,44 | 4 |

Рисунок 1 ID-диаграмма

Рисунок 2 Построение точки, характеризующей процесс

Таблица 5 Параметры  агента сушки на входе в штабель

| Наименование | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура | t1 | 0C | 87 |
| 2. Относительная влажность | φ1 | - | 0,55 |
| 3. Влагосодержание | d1 | г/кг | 341 |
| 4. Теплосодержание | ף 1 | кДж/кг | 1000 |
| 5. Парциальное давление пара | Рп1 | Па | 35500 |
| 6. Плотность | ρ1 | кг/м3 | 0,83 |
| 7. Удельный объем | v1 | м3/кг | 1,63 |
| 8. Температура смоченного термометра | tм | 0C | 75 |

# Text boxes

Р

t

ρ

ף

φ

d