## НАУЧНАЯ РАБОТА

## «Исследование влияния  режима управления нагревом полосы на АНГЦ и  других факторов

## на состояние радиантных труб башенной печи,

## оценка степени данного влияния»

Авторы:

студенты II курса группы АТу9-14

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

(г.Магнитогорск)

Михалев Денис Константинович

Орлов Георгий Михайлович

Руководитель:

Преподаватель профессионального цикла

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

(г.Магнитогорск)

Немых Анна Александровна

Оглавление                                                                                                                                       с.

# Аннотация……………………………….…...………………………………….…………………..2

# Введение…………………………………....………………………………………………………..2

# 1 Характеристика технологического процесса и устройство агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ)…………………………………..…….…….. ...……………...…...2

# 2 Определение наличия взаимосвязи между режимами управления нагревом полосы на АНГЦ и состоянием радиантных труб, оценка степени данного влияни…...……..….…….......7

# 3 Результаты исследований…………………….…………….……..........................................12

# 4 Заключение…………….…………….……..….…………….……..........................................15

# Список используемой литературы и интернет-ресурсов……………………………………….19

Приложение А. Диаграммы работы горелок  2- 7 зон нагрева…………….……………….…..20

Приложение Б. Виды деформации радиантных труб…………………………..………….…..25

## Аннотация

В настоящее время проблема выхода из строя радиантных труб башенной печи АНГЦ является наиболее актуальной для Цеха Покрытий ОАО «ММК». Чтобы сократить материальные потери следует обнаружить причину, сокращающую срок службы радиационных труб. С этой целью был произведён анализ данных о выходе из строя горелок за аналогичные периоды 2007 и 2008 года. В результате исследований был разработан оптимальный режим управления нагревом полосы в башенной печи, обеспечивающий равномерную загрузку горелок и предложен ряд мероприятий позволяющих продлить срок службы радиантных труб.

Практическая значимость работы очевидна и подтверждена специалистами.

## Введение

В процeссе цинковaния очищeнная стaль погружaется в ванну с расплавленным цинком (~460 °С) и в результате реакции на поверхности изделия образуется ферро-цинковый сплав, состоящий из четырех слоев с различным удельным соотношением железа и цинка. Самый нижний Гамма слой является сплавом 25% железа и 75% цинка. Далее идет Дельта слой, который содержит 10% железа. Следующий слой называемый слоем Зет состоит уже из 6% железа и 94% цинка и наконeц на поверхности образуется четвертый слой, состоящий из практически чистого цинка. Такая структура горячeоцинкованной повeрхности обеспечивает великолепную адгезию между сталью и цинком, которую не в состоянии обеспечить никакое другое лакокрасочное, полимерное либо металлизированное покрытие.

Цинковое покрытие является в своем роде уникальным так, как обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от коррозии. Следует отметить, что краски и полимеры действуют только как барьер между сталью и воздухом - малейшее повреждение, и коррозия распространяется за пределы поврежденного участка. Аналогичные процессы протекают и в порах лакокрасочного покрытия [1].

## 1 Характеристика технологического процесса и устройство агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ)

Агрегат непрерывного горячего цинкования предназначен для производства стального оцинкованного тонколистового проката (далее - "ГЦ-прокат") по ГОСТ 14918-80 и ТТМ 1.29.0002-2000 из качественных малоуглеродистых марок стали, а также аналогичной продукции по требованиям EN 10142-95, EN 10147-95, ASTM A653M-94.

Установка  АНГЦ цеха покрытия ОАО «ММК» обеспечивает выполнение следующих технологических операций:

-     чистка и раскисление поверхности полосы;

-  проведение процесса термообработки движущейся стальной полосы в защитной атмосфере для придания стали различных механических прочностных характеристик;

-     осуществление процесса цинкования полосы путем горячего осаждения цинка;

-     проведение конечного охлаждения воздухом.

Процесс термической обработки стальной полосы осуществляется в печи башенного типа, имеющей участки радиационного нагрева и температурной выдержки.

1—разматывали; 2— сварочная машина; 3—правильная машина; 4—протяжная печь; 5—печь термической обработки оцинкованной полосы; 6— дрессировочная клеть; 7—правильная клеть; 8—оборудование для хроматной обработки; 9—моталка; 10—устройство для автоматического управления и фиксации; 11—прибор для измерения ширины полосы; 12—измеритель натяжения; 13—узел регулировки усилия натяжения; 14—модуль регулирования температуры в протяжной печи; 15 — узел регулировки температуры в печи; 16—узел регулировки температуры полосы; 17—измеритель количества цинка на полосе; 18 — модуль регулирования количества наносимого цинка; 19—узел регулировки давления газа; 20 — узел регулировки положения сопел; 21—газогенераторная печь; 22—прибор для измерения количества нанесенного хромата; 23—прибор для измерения концентрации хромата;

ДМС№ I, 2,3,4— детекторы сварного шва.

Рисунок 1.1 - Схема управления процессами обработки на линии непрерывного горячего цинкования

Технологическая схема процесса термообработки полосы на АНГЦ и параметры температурного режима в зависимости от группы стали представлены на рисунке 1.2.

Температура металла в зависимости от группы стали изменяется от 720 до 840°С [2].

Для контроля за температурным состоянием полосы на АНГЦ используются четыре оптических пирометра, показанных на рисунке 1.2, устанавливаемые на выходе каждого технологического участка [3].

Рисунок 1.2 - Технологический процесс термообработки полосы на АНГЦ и температурный режим в зависимости от групп обрабатываемой стали

Башенного типа печь радиационного нагрева содержит три отделения:

-    отделение нагрева;

-    отделение температурной выдержки;

-    отделение регулируемого охлаждения.

Полоса в отделениях нагрева и выдержки нагревается излучением от радиационных труб, каждая из которых оснащена рекуперативной горелкой.

Для отопления радиационных (радиантных) труб используются высокоскоростные длиннофакельные горелки инжекционного (всасывающего) типа. В качестве топлива используется природный газ.

Воздух на горение подается от вентилятора. Каждая горелка снабжена автоматической системой контроля розжига и горения и автоматическими отсечными клапанами на подводящем газопроводе, воздухопроводе и отводящим продукты сгорания трубопроводе. Это позволяет обеспечить индивидуальное отключение и включение горелок, не создавая помех для остальных горелок.

Для улучшения управления процессом нагрева участок отделения нагрева разделен на семь зон управления, а отделение термической выдержки на две зоны управления.

Каждая горелка имеет свой индивидуальный номер и фиксированное место в зоне. Номер обозначен латинскими символами от A до W.

Схема расположения горелок в отделениях нагрева и выдержки и разбиение рабочего пространства на зоны управления представлена на рисунке 1.3.

Одновременно на схеме, рисунок 1.3, показаны места установки датчиков температуры зоны и температуры отходящих газов.

Подвод газа и воздуха к каждой трубе осуществляется с двух сторон: стороны двигателей (привода) и со стороны оператора [4,5].

Рисунок 1.3 – Схема расположения горелок в печи в отделениях нагрева и выдержки и разбиение рабочего пространства на зоны управления

2 Определение наличия взаимосвязи между режимами управления нагревом полосы на АНГЦ и состоянием радиантных труб, оценка степени данного влияния

По мнению поставщика АНГЦ фирмы «DANIELI» распределение рабочего  пространства на зоны управления  является «важным фактором, повышающим производительность» отделения нагрева[6].

В каждой зоне используется по 23 радиантных трубы, размещенных таким образом, что полоса многократно проходит разные зоны нагрева, образуя «каскадную систему». Электрическая схема управления горелкой представлена на рисунке 2.1. Схема обеспечивает возможность индивидуального отключения горелки в случае погасания пламени.

.

Рисунок 2.1 -  Электрическая схема управления горелкой

Типовая схема подключения радиационной трубы в зонах нагрева и выдержки представлена на рисунке 2.2.

Для организации регулирования температуры на участках нагрева и термовыдержки горелки разделяются на независимые зоны управления с помощью регуляторов давления при подаче газа и воздуха в каждую зону, где поддерживается постоянное разрежение в коллекторе зонального топочного газа. Отвод топочного газа через независимую трубу наружу осуществляется вентиляционной системой центробежного типа.

При управлении сгоранием топлива ведущим всегда является поток воздуха. Процесс отжига па участке нагрева регулируется изменением температуры в нагревательных зонах, которая измеряется термопарами, установленными в середине каждой зоны.

Принцип формирования корректирующей поправки заданного значения температуры в зоне при локальном и автоматических режимах управления температурой в зоне показан на рисунке 2.3.

Температурная уставка задается оператором со страницы человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) или ее значение приходит со второго уровня управления от УВМ.

В автоматическом режиме эта уставка непрерывно корректируется с учетом фактической температуры, считываемой датчиком температуры (есть два режима выбора термопары - либо автоматически выбирается термопара с максимальной температурой, либо принудительно одна из двух).

Выходной сигнал датчика температуры сопоставляется с уставкой температуры зоны и подается на вход ПИД регулятора температуры зоны.

Рисунок 2.2 - Типовая схема устройства зоны нагрева

Рисунок 2.3 - Контур регулировки температуры зоны 2 на участке нагрева

ПИД регулятор температуры вырабатывает задание ПИД регулятору расхода воздуха зоны для управления положением клапана регулировки расхода воздуха. Задание формируется в виде процента от полного открытия заслонки воздуха. Далее задание сопоставляется с фактическим расходом воздуха, считываемого датчиком расхода воздуха, и вырабатывается сигнал, корректирующий положение этого клапана.

Таким способом формируется общий расход воздуха а, следовательно, и расход «ведомого» газа в зоне для запитки необходимого количества горелок.

Количество же одновременно включенных горелок в каждой зоне зависит от текущего значения па выходе ПИД регулятора температуры. При превышении определенного порога в значении на выходе ПИД регулятора включаются дополнительные горелки. Если значение выхода ПИД регулятора установится ниже порога, то дополнительные горелки будут отключены. Отключение этих горелок произойдет несколько ниже порога включения, чтобы обеспечить небольшой гистерезис переключения. В каждой зоне пороги переключения подобраны индивидуально.

В таблице 2.1 приведены значения порогов (формирование шагов управления) включения дополнительных горелок в зависимости от выхода ПИД регулятора температуры зоны.

Участок замкнутого (закрытого) охлаждения оснащен 16 струйными охладителями. Назначение этого участка состоит в охлаждении полосы, поступающей из зоны тормовыдержки до температуры 460°С, необходимой для осаждения горячего цинка на поверхность полосы.

Охлаждение полосы каждым охладителем осуществляется потоком защитной атмосферы, продуваемым вентилятором через водяной холодильник.

Таблица 2.1 - Пороги переключения шагов

В таблице 2.2  приведено распределение горелок по шагам управления количеством горелок.

Таблица 2.2 - Распределение включения горелок

по шагам управления

Температура полосы контролируется оптическими пирометрами и на входе и на выходе участка охлаждения. Управление температурным режимом осуществляется изменением потока охлажденной защитной атмосферы за счет изменения частоты вращения вентиляторов или отключением части вентиляторов, с учетом сигналов с датчиком давления защитного газа и температуры полосы на выходе.

В настоящее время одной из главных проблем на АНГЦ является выход из строя радиантных труб. Из-за высокой стоимости труб (порядка 300 т.р. за одну трубу) ММК несёт значительные убытки. Чтобы сократить потери следует обнаружить причину, по которой радиационные трубы выходят из строя. Однако на практике не удаётся выявить для устранения какую-то одну причину, поскольку выход из строя труб не поддаётся математическому описанию и носит хаотический характер. С целью выяснения причин выхода из строя радиантных труб и поиска решения данных проблем был произведён анализ данных о выходе из строя горелок за аналогичные периоды 2007 и 2008 года (продолжительностью 100 суток).

На рисунках 2.4, 2.5 показано общее время работы каждой горелки 1 зоны нагрева и число их включений за период составляющий порядка 100 суток. Диаграммы работы горелок других зон приведены в приложении А.

Рисунок 2.4 - Время работы горелок зоны № 1 за 100 суток

Рисунок 2.5 - Число включений горелок зоны № 1 за 100 суток

На приведенных рисунках белой заливкой показаны вышедшие из строя горелки ранее или позднее рассматриваемого периода времени. К сожалению отсутствует информация о датах выхода из строя радиантных труб, что не позволяет точно оценить воздействия режима работы агрегата на их состояние. Полный список неисправных на настоящий момент горелок выглядит так:

Зона нагрева 1 - D
Зона нагрева 2 - A,C,D,I,L,M,O,T
Зона нагрева 3 - W
Зона нагрева 4 - B,D
Зона нагрева 5 - K,L,M,O,S,T,U,V,W
Зона нагрева 6 - C,D,E,H,N,O,R
Зона нагрева 7 - C,E,H,K,U,V
Зона выдержки 8 - B,G,J
Зона выдержки 9 - D

3 Результаты исследований

В результате анализа данных было выявлено четыре основных фактора, влияющих на  продолжительность срока службы радиантных труб:

-  загруженность горелок;

-  частота переключения горелок;

-  образование кокса на внутренней поверхности горелок;

-  прочие причины.

По результатам статистической обработки данных было определено, в каком процентном соотношении данные факторы оказывают влияние на выход труб из строя. Результаты приведены на рисунках 3.1 и 3.2.

На рисунке 3.1 показано процентное соотношение влияния разных факторов на выход горелок из строя.

Рисунок 3.1  – Процентное соотношение влияния разных факторов на выход горелок из строя

На рисунке 3.2 показано абсолютное соотношение влияния разных факторов на выход горелок из строя.

Рисунок 3.2 – Абсолютное соотношение влияния разных факторов на выход горелок из строя

Анализ полученных диаграмм позволил сделать вывод, что на выход из строя радиантных труб оказывает серьёзное влияние  ещё один немаловажный фактор – это фирма-производитель. Так, в 2008 году количество вышедших из строя горелок возросло с 38 до 65 (на 71%), поскольку вместо родных труб фирмы «DANIELI»  (которые отработали свой срок) были установлены трубы подмосковной фирмы Перол. Если трубы, изначально установленные на агрегате начали выходить из строя спустя 2-3 года после начала эксплуатации, то трубы фирмы Перол стали отказывать уже по прошествии 2-3 месяцев.

Из рисунков видно, что какой-либо прямой зависимости между выходом из строя горелки и общим временем ее работы или общим числом ее включений не наблюдается. Всего из строя вышло 38 горелок и при этом 12 из них проработало значительное время (выше среднего уровня) в течение рассматриваемого периода, 18 горелок переключались чаще среднего уровня.

В общем, по причине загруженности из строя вышли 12 (31,6 %) горелок от общего числа выходов в 2007 году и 22 (33,8 %) горелок в 2008 году. По причине частого переключения – 18 (47,4 %) горелок в 2007 году и 35      (53,8 %) горелок в 2008. Из-за образования кокса – 3 (7,9 %) горелок в 2007 году и 3 (4,6 %) горелок в 2008 году. По прочим причинам из строя вышло 5 (13,1 %) горелок в 2007 году и 5 (7,8 %) в 2008.

Т.е. в процентном распределении по поломкам фирма-производитель  не представляется значимым фактором, зато в количественном соотношении использование некачественных труб приводит к существенному увеличению числа выходов из строя радиантых труб.

Также было замечено, что при эксплуатации с подозрением на прогар были выведены из работы для проверки 41 труба, причём после проверки и возвращения этих труб в эксплуатацию всего 3 из них вышли из строя, что составляет 7,3 %. Это свидетельствует о том, что своевременное обнаружение нарушений в нормальной работе горелок и осуществление своевременных проверок и мелкого ремонта позволяет снизить количество выходящих из строя труб.

Немаловажным и требующим особого внимания является  тот факт, что чаще всего разрывы происходят на нижней части трубы, что объясняется тем, что нижняя часть трубы подвергается большей тепловой нагрузке, т.к. даже и в включенном, и в отключенном состоянии нижняя часть трубы подвергается нагреву путём конвекционной передачи тепла от нижерасположенных включённых горелок.

С целью проверки возможного влияния работающих нижних труб на выход из строя горелок также был проведен статистический анализ данных, в ходе которого была установлена закономерность показанная на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Влияние включенных снизу горелок на выход из строя

радиантных труб

Как видно из рисунка 2.20, 63,2% отказавших труб располагались над включенными горелками, что могло привести к перегреву нижней части трубы и ее прогару.

На рисунке 3.4  показана термическая деформация радиантных труб.

Рисунок 3.4 - Тепловая деформация радиантной трубы

На рисунке 3.5 показано расположение вышедших из строя горелок.

Рисунок 3.5 – Расположение вышедших из строя горелок

4 Заключение

Из всего сказанного следует вывод, что существующая система управления тепловым режимом башенной печи АНГЦ не может обеспечить равномерную загрузку горелок.

Поэтому в рамках данной исследовательской работы предлагается система, задачей которой является , во – первых, избегание ситуации, когда одновременно включены рядом расположенные по высоте горелки. Во-вторых, максимально равномерное распределении отключенных в текущий момент горелок в рабочем пространстве зон нагрева и выдержки, а также равномерная загрузка горелок по времени работы.

Для реализации принятой цели (критерия) управления процессом  термического отжига  и цинкования полосы  следует разработать автоматическую систему включения  и отключения горелок в зонах, обеспечивающую  реализацию принятой концепции управления.

С этой целью было разработано две таблицы 4.1 и 4.2  распределения включений горелок по шагам управления.

В данных таблицах на столько, на сколько это можно выполняется условие избегания расположенных друг над другом включенных горелок, а также максимально равномерное распределении отключенных в текущий момент горелок в рабочем пространстве зон печи.

В отличии от существующей системы управления предусмотрено две таблицы, расположение включенных горелок в которых являются «зеркальным отражением» друг друга.

Таблица 4.1 -  Распределение включения горелок по шагам управления 1

Таблица 4.2 -  Распределение включения горелок по шагам управления 2

Предлагаемая система предусматривает переключение режима управления с одной таблицы на другую с периодичностью в 20 мин. Подобное переключение позволит более равномерно загружать горелки, а также предотвратить охлаждение редко включаемых труб, что наглядно показано на рисунке 4.1.

Также анализ данных показал, что необходимо внимательно следить за соблюдением нормального режима работы горелок и в случае отклонения контрольных показателей от директивно заданных осуществлять заблаговременное отключение горелок и выполнять мелкий ремонт (заварку мелких трещин, прочистку труб от кокса и т.п.) и выбирать для установки на агрегат трубы высокого качества.

Рисунок 4.1 – Расположение включенных горелок на первом шаге для таблиц 1 и 2

## Список используемой литературы и интернет-ресурсов

- htpp: //www/urssl.ru/svoistva_cinkovogo_pokrytiya_i_ego_dolgovechnost/

- Самарина И.Г., Андреев С.М. Модель нагрева полосы при отжиге металла в протяжной печи башенного типа [Текст] / И.Г Самарина, Машиностроение: сетевой электронный научный журнал, 2014 №3 – С. 40-45

- Гусовский В.Л. Современные нагревательные и термические печи (конструкции и технические характеристики) [Текст]:  справочник/ В.Л.  Гусовский,  М.Г.  Ладыгичев,  А.Б. Усачев. – М.: Машиностроение, 2001. – 656 с.

- Технологическая  инструкция  ТИ  101-П-ЦП-536-2010 Производство стального оцинкованного тонколистового проката на агрегате непрерывного горячего цинкования № 1 / ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». – Магнитогорск: ОАО «ММК», 2010. – 132 с.

- Garcia S. Evolutionary Undersampling for Classification with Imbalanced Datasets: Proposals and Taxonomy / S. Garcia,  F.  Herrera  //  Evolutionary  Computation.  –  2009.  – №17(3). – P. 275-306.

- Рябчиков М.Ю. Изучение режимов нагрева стальной полосы  в  протяжной  печи  башенного  типа  для  светлого отжига  /  М.Ю.  Рябчиков,  И.Г.  Самарина  //  Металообработка. – 2013. – №1(73). – С. 43-49.

## Приложение А

Диаграммы работы горелок  2- 7 зон нагрева

Рисунок А.1 - Время работы горелок зоны № 2 за 100 суток

Рисунок А.2 - Число включений горелок зоны № 2 за 100 суток

Рисунок А.3 - Время работы горелок зоны № 3 за 100 суток

РисунокА.4 - Число включений горелок зоны № 3 за 100 суток

Рисунок А.5 - Время работы горелок зоны № 4 за 100 суток

Рисунок А.6 - Число включений горелок зоны № 4 за 100 суток

Рисунок А.7 - Время работы горелок зоны № 5 за 100 суток

Рисунок А.8 - Число включений горелок зоны № 5 за 100 суток

Рисунок А.9 - Время работы горелок зоны № 6 за 100 суток

Рисунок А.10 - Число включений горелок зоны № 6 за 100 суток

Рисунок А.11 - Время работы горелок зоны № 7 за 100 суток

Рисунок А.12 - Число включений горелок зоны № 7 за 100 суток

## Приложение Б

Виды деформации радиантных труб

Рисунок Б.1 - Тепловая деформация радиантной трубы

Рисунок Б.2 - Разрыв радиантной трубы по сварочному шву

Рисунок. Б.3 - Разрыв радиантной трубы по сварочному шву

Рисунок Б.4 - Трещина в радиантной трубе

Рисунок Б.5 - Трещина в радиантной трубе

Рисунок Б.6 - Прогорание радиантной трубы