краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»

Методическая разработка внеклассного мероприятия

«Лучший знаток производства»

по МДК 01.02 Металлургия легких цветных металлов

Специальность  22.02.02 Металлургия цветных металлов

Ачинск, 2025

| РАССМОТРЕНО на заседании Цикловой методической комиссии по УГС 22.00.00 Протокол №___ Председатель ЦМК Рыженкова Е.П. (Ф.И.О) «____»__________ 2025г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ______________Г.В. Часовских «____»__________2025г. |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом

Протокол № ____________  от «____»__________ 2025г.

Составители: Р.И. Рылова,– преподаватель Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса

Аннотация

Настоящая методическая разработка призвана проверить и закрепить знания технологического процесса производства глинозема из нефелинов способом спекания на Ачинском глиноземном комбинате в   форме дидактической игры «Лучший знаток производства» в соответствии   с рабочей программой    профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплавов специальности среднего профессионального образования 22.02.02 Металлургия цветных металлов» .

В ходе игровой деятельности обучающийся должен

уметь:

-выбирать сырьевые материалы для производства цветных металлов на основе их свойств;

- выбирать способы подготовки сырья;

- выполнять расчет сырьевых материалов;

- отслеживать показания КИП, анализировать их, вносить коррективы в процесс;

- рассчитывать материальный баланс процесса;

- рассчитывать материальные потоки;

- определять основные параметры технологического режима;

- регистрировать и обрабатывать данные технологических процессов;

знать:

- физические и химические свойства цветных металлов;

- виды сырья; способы подготовки сырья;

- основные физические и химические процессы в производстве цветных металлов;

- способы и технологию переработки сырьевых материалов;

- типовые технологические процессы производства основных цветных металлов, этапы и условия протекания технологических процессов;

- методы расчета материального баланса технологического процесса

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплавов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять подготовку исходного сырья к переработке |
| ПК 1.2 | Вести технологический процесс по результатам анализов, показаниям контрольно-измерительных приборов (КИП) |
| ПК 1.3 | Контролировать и регулировать технологический процесс |
| ПК 1.4 | Использовать автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) в производстве цветных металлов |
| ПК 1.5 | Выполнять необходимые типовые расчеты |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

Задачи мероприятия

Дидактическая игра «Лучший знаток производства» имеет целью углубить, закрепить и систематизировать знания обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплавов, развить навыки обучающихся  в самостоятельной работе, научить их практически применять полученные знания при решении производственно-технических вопросов.

ХОД игры

Состав игры

Игра состоит из четырех этапов:

1 этап.  Воспроизведение знаний технологического процесса производства глинозема из нефелинов комплексной переработкой способом спекания.

Условия этапа:

- обучающиеся формируются в минигруппы по четыре человека под руководством преподавателя  с учетом их успеваемости.

- обучающиеся должны начертить схему технологического процесса (без учета оборудования) на память при помощи карандаша и линейки. Оценивается правильность, качество чертежа по 1б, макс. 2 балла (Приложение А.)

- обучающиеся собирают усложненную схему с (учетом оборудования) на каждом переделе. Схема выдается обучающимся в «сыпучем» виде, т.е.,   ребятам надо собрать пазлы технологической схемы..

Оценивается схема  правильно и полностью собранная макс.- 5 баллов (Приложение Б).

2 этап.  Обучающимся предоставляется технологическая схема в табличном варианте с пустыми ячейками.

Условия этапа:

- Ребята работают в паре.

- Заполняют табличный вариант технологического процесса (с учетом промежуточных продуктов)  и параметров, влияющих на качество технологии.

Оценивается   правильно и полностью заполненная схема - макс.5 баллов (Приложение Г)

3 этап. Обучающимся   предоставляется упрощенная (без учета промежуточных продуктов) технологическая схема производства глинозема способом спекания.

Условия этапа:

- обучающиеся формируются в минигруппы по два человека, т.е., предстоит работа «в паре».

- Заполняют предложенную схему без учета промежуточных продуктов.

Оценивается   правильно и полностью заполненная схема  макс.- 5 баллов (Приложение В).

4 этап. Обучающимся предлагается решить практическую задачу

Условия этапа:

- Ребята работают индивидуально.

Оценивается правильность выбора формулы и решения задачи, макс. 4 балла

(Приложение Д).

Подведение итогов

Решающим этапов данной игры является 3 этап. Баллы каждого участника складываются из баллов, заработанных в коллективной работе и индивидуальной. Определяется победитель, т.е.,  «Лучший знаток производства».

Список использованной литературы

- Ковтун, О. Н. Основы металлургического производства : учеб. пособие / О. Н. Ковтун, Н. В. Марченко. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. – 180 c. ISBN 978-5-7638-4374-3. —  Текст: электронный. — URL: https://bik.sfu-kras.ru

- Лысенко, А. П. Комплексное использование сырья и отходов алюминия и магния. Часть 1. Курс лекций: учебное пособие / А. П. Лысенко, Е. С. Кондратьева. — Москва: МИСИС, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-907226-89-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://bik.sfu-kras.ru

- Основы металлургического производства: учеб.-метод. пособие / сост.: О. Н. Ковтун, Л. П. Колмакова, Т. Н. Степанова. –  Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. Текст: электронный. — URL: https://bik.sfu-kras.ru

- Повышение экологической и энергетической эффективности производства алюминия / А.П. Скуратов, С.Г. Шахрай, И.В. Фомичев, А.В. Белянин. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018.- 180 с. - ISBN 978-5-7638-3922-7. - Текст: электронный. - URL: https://libproxy.bik.sfu-kras.ru:2083/catalog/product/1031859

- Троицкий, И.А. Железнов, В.А. Металлургия алюминия. / И.А. Троицкий — Москва: Издательство «Металлургия», 1977

Приложение А

Технологическая схема комплексной переработки нефелиновых руд способом спекания

Приложение Б

Технологическая схема производства глинозема (пазлы)

Образец выполнения задания (Приложение Б)

| Приложение В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка технологического процесса |  |  |  |
| Технологическая операция | Назначение операции | Основное оборудование для обеспечения технологического процесса | Контролируемые параметры |

| Приложение В Образец выполнения задания Разработка технологического процесса производства получения глинозема методом спекания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая операция | Назначение операции | Основное оборудование для обеспечения технологического процесса | Параметры технологического процесса |
| Дробление | Дробление нефелина и известняка Исходные продукты - нефелиновая руда (Na,К)2О·А12О3·2SiО2 и известняк На выходе - дробленная нефелиновая руда, дробленный известняк | Дробилки крупного, среднего и мелкого дробления | Содержание фракции в руде +35-40мм не более 5% Содержание фракции в известняке +35-40мм не более 5% |
| Приготовление шихты | Получение шихты согласно паспортным данным. Размол нефелиновой руды и известняка с добавлением оборотного раствора (белый шлам и крепкая промвода), усреднение и корректировка шихты. Исходный продукт - дробленная нефелиновая руда, известняк, оборотный раствор На выходе - известняково-нефелиновая пульпа | мельницы шаровые, мешалки | -влажность шихты 35—42%; -щелочной модуль шихты 1; -кальциевый модуль шихты 2. |
| Спекание шихты | Возможно более полное связывание окиси алюминия и окислов щелочных металлов шихты в щелочные алюминаты, а соединения кремния - в двухкальциевый силикат. Исходный продукт - паспортная шихта. Получаемый продукт - спек. | Печи спекания диаметром 3*100м; барабанный холодильник; инерционный грохот; дробилки | - Т=1150-1250оС 2) Влагоемкость спека 8-18% 3) Состав спека: алюминаты натрия, ферриты, двухкальциевый иликат Содержание фракции в дробленом спеке, охлажденном +7мм |
| Выщелачивание | Перевести возможно больше окиси алюминия и окисей натрия и калия из спека в алюминатный раствор и возможно более полно отмыть оставшийся шлам от алюминатного раствора Исходный продукт - спек. Продукт на выходе - пульпа, состоящая из алюминатного раствора и нефелинового шлама. | Мельницы, фильтры-сгустители, трубчатые выщелачиватели | - температура выщелачивания в пределах 70-80°С; - концентрация А12О3 в алюминатном растворе в пределах 200 г/л; -каустический модуль раствора 1,4 - 1,5. - Продолжительность выщелачивания 20-30минут, потому, что длительный контакт спека с раствором повышает вторичные потери глинозема и щелочи |
| Обескремнивание | Сущность процесса обескремнивания заключается в связывании кремнезема раствора в малорастворимые соединения и отделении их от раствора. Входной продукт - алюминатный раствор Продукт на выходе - обескремненный алюминатный раствор | Автоклавы мешалки | В промышленных условиях: 1) температура автоклавного обескремнивания 150-170 °С; время обескремнивания -2-2,5 ч. 2) кремневый модуль μSi после обескремнивания 250-300 (весовое отношение Al2O3 / SiO2) Глубокое обескремнивание (в мешалках с добавлением известкового молока) Продолжительность 1,5-2 часа, Т=90-95°С Кремневый модуль =1000-1200 |
| Карбонизация | Назначение карбонизации - разложение алюминатного раствора с получением гидроксида алюминия Входной продукт - обескремненный алюминатный раствор + печной газ СО2 Продукт на выходе – гидроокись алюминия Al(OH)3 | Карбонизаторы | Карбонизация одностадийная, так как растворы подвергались двухстадийному обескремниванию - температура карбонизации 70-80°С; - время карбонизации - карбонизацию ведут до концентрации глинозема 3-5 г/л; |
| Кальцинация | Обезвоживание гидроокиси алюминия и получение практически негигроскопичного глинозема. Продукт на входе – гидроокись алюминия Продукт на выходе - глинозем Al2O3 марки Г-00 При нагреве гидроокись испытывает следующие превращения: -при Т=110-120°С- удаление внешней влаги - при Т=250°С – гиббсит превращается в бемит (теряется две молекулы кристаллизационной воды) - при Т=500-550°С бемит превращается в безводный γ (гамма) -глинозем - при Т=850-1200°С γ - глинозем превращается в практически негигроскопичный α (альфа) -глинозем | Печи кальцинации | 1) Температура кальцинации 1150 -1200°С 2) технический глинозем содержит 35-55% α альфа глинозема, остальное γ (гамма)- глинозем, но иногда присутствует небольшое количество бемита |

Приложение Г

Разработать технологический процесс производства глинозема из нефелино-известняково-содовой шихты способом спекания.

Задание оформить в виде упрощенной (без учета побочной продукции, например белый шлам и т.д.) структурной схемы,

в которую (пустые прямоугольники) необходимо внести наименование технологических переделов и над стрелками надписать

названия промежуточных продуктов.

Приложение Г

Образец выполнения задания

Приложение Д

Пример 1. Пульпа гидроксида алюминия имеет плотность 1650 кг/м3, плотность жидкой и твердой фаз равны соответственно 1260 кг/м3 и 2480 кг/м3. Определите содержание твердого в пульпе.

Ответ. Решение:

- определяем содержание твердого b по формуле:

b = ρт ×(ρп - ρж)ρт- ρж

где   ρт – плотность твердой фазы

ρж – плотность жидкой фазы

ρп – плотность пульпы

b = 2480 ×(1650-1260)2480-1260=792,7869≈792,79 г/л

Приложение Ж

Подведение итогов

| Этапы | Макс. баллы | Форма работы | Всего | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | 5 | Командная 4 человека | 5 | 5 |
| 2 этап | 5 | Групповая Работа в паре | 5 | 5 |
| 3 этап | 5 | Групповая «работа в паре» | 5 | 5 |
| 4 этап | 1 | Индивидуальная работа | 1 | 16 |

Лучший знаток производства -  студент, набравший 16 баллов!